DB

                                   
河   北   省   地   方   标   准

仿真冰场地技术要求和实验方法
（标准草案意见征集稿）

20XX-XX-XX发布                              20XX-XX-XX实施

目  次

前     言........................................................................................................................................................................II

1 范    围..................................................................................................................................................................1

2 规范性引用文件....... .................................................................. ..... ................................................................1

3 术 语 和 定 义..................................................................................................................................................1

4 技  术  要  求..................................................................................................................................................2

5 试  验  方  法..................................................................................................................................................2

6 运  行  条  件...................................................................................................................................................3

6.1 基本设施设备.............................................................................................................................................3

6.2 辅助设施........................................................................................................................................................3

6.3 卫生、环境管理要求.............................................................................................................................3

6.4 安全保障.........................................................................................................................................................3

I

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由河北省体育局提出并组织实施。

本标准由河北省体育及体育用品标准化技术委员会归口。

本标准由…….参加起草。

本标准主要起草人：

仿真冰场技术要求与运行条件

1 范围

本标准规定了仿真冰场的术语和定义、技术要求、试验方法和开放条件。

本标准适用于向社会开放的仿真冰场。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重法瓶法和滴定法

GB/T 1034 塑料 吸水性的测定

GB/T 1043.1—2008 塑料 简支梁冲击性能的测定

GB/T 2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

GB/T 3960 塑料 滑动摩擦磨损试验方法

GB/T 4100—2015 陶瓷砖

GB 9664 公共娱乐场所卫生标准

GB/T 17093 室内空气中细菌总量卫生标准

GB 18586 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 19079.7 体育场所开放条件与技术要求 第7部分：花样滑冰场所

GB 19079.20 体育场所开放条件与技术要求 第20部分：冰球场所

JGJ 153 体育场馆照明设计及检测标准

3 术语和定义

GB 19079.7、GB 19079.20规定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

仿真冰场 synthetic ice rink

由仿真冰板铺装，能够满足冰球、自由滑冰、花样滑冰等冰上运动的场地。

注：不适用于专业训练及专业比赛用的冰场。

3.2

仿真冰面 synthetic ice

模仿天然冰，可在其表面进行模拟冰上活动的人工合成材料的非真冰冰面。

注：非真冰冰面是指采用高密度聚乙烯（HDPE）或超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）为主材质通过相关加工工艺成型

的冰面。

1

4 技术要求

4.1 仿真冰场的冰面面积应不小于 300 m2（如作为冰球场使用，仿真冰场的冰面面积应不小于 500 m2）；

冰上人员人均活动面积不小于 10 m2（其中用于冰球场地时，人均活动面积不小于 15 m2，冰球场地应与

其他滑冰场地相隔离）。

4.2 仿真冰场场地要求无柱的开放空间，应优先考虑室内场地。如安装为室外场地，应安装遮阳顶棚和做必要的防尘、防异物处理。

4.3 仿真冰场光照度应不低于 200 lx。

4.4 仿真冰场任意 2 m 长范围内平整度应不大于 2 mm。

4.5 仿真冰面厚度应不小于 8 mm，单片面积不小于 1 m2（场地边角处除外）。

4.6 仿真冰面光滑、平整、洁净，不得有影响滑行的裂缝，仿真冰面接缝间隙不得大于 0.2 mm，接缝处高度差不得大于 0.3 mm。

4.7 仿真冰面周围应设有界墙，其高度从冰面算起应不低于 1.17 m。应最少设有两个出入口和一个清

洁处理车出入口，所有通向冰场的门向外开启。界墙向冰面的一面应平滑、无凸出物，界墙连接处缝隙

不应大于 3 mm。

4.8 仿真冰面性能参数指标应符合表 1 的要求：

| 序号 | 性能参数 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 |  | 0.94g/cm3-0.98g/cm |
| 2 | 硬度 |  | 63～68（Shore-D） |
| 3 | 摩擦磨损性能 | 静摩擦系数 | ≤0.3 |
|  |  | 滑动摩擦系数 | ≤0.2 |
|  |  | 摩擦损耗 | ≤1.6×10-3 cm |
| 4 | 吸水率 |  | ≤0.01 % |
| 5 | 抗冲击强度 |  | ≥7 kJ/m |

注：摩擦损耗仅适用于超高分子量聚乙烯材料，其他材料由供需双方协商确定。

5 试验方法

5.1 仿真冰场的面积用精度不小于 1 mm 的工具测量。

5.2 仿真冰场场地要求采用目测法进行检验。

5.3 仿真冰场光照度按 JGJ 153 中的方法进行检验。

5.4 仿真冰场表面平整度用 1 级精度 2 m 的工型平尺和塞尺测量测量。

5.5 仿真冰面厚度用游标卡尺进行测量，冰面面积用通用量检具进行测量。

5.6 仿真冰面外观用目测检验，仿真冰面接缝间隙和接缝处高度差用塞尺测量。

5.7 冰面周围界墙高度用钢卷尺进行测量，界墙连接处缝隙采用塞尺测量，其他要求采用目测检验。

5.8 密度按 GB/T 1033.1 中的比重法进行检验。

5.9 硬度按 GB/T 2411 中的方法进行检验。

5.10 静摩擦系数按照 GB/T 4100—2015 中附录 M 中的干法进行检验，其中摩擦面为钢制材料。

5.11 滑动摩擦系数和摩擦损耗按 GB/T 3960 中的方法进行检验。

5.12 吸水率按 GB/T 1034 中的方法进行检验。5.13 抗冲击强度按 GB/T 1043.1—2008 中侧向冲击的规定进行试验，试样为 A 型缺口。

6 运行条件

6.1 基本设施设备

6.1.1 应设置防滑走道及护栏，防滑走道应铺设有保护冰刀的橡胶地垫。地垫厚度不小于？mm，表面硬度不低于？宽度大于60mm

6.1.2 应设置紧急疏散通道和出口。

6.1.3 用于冰球场地时，应配备球门。

6.1.4 用于冰球场地时，在冰球场门后面的冰场外面如果有人员活动，在球门后面的界墙上应设置安全防护网，其高度应保证冰球飞不到场外。

6.1.5 冰场应配备滑冰器材、冰球装备和护具且符合相关标准的要求。滑冰器材、冰球装备至少包括冰球杆、冰球护具、冰刀鞋、冰球、地胶、磨刀机以及压力清洁设备等；护具至少包括头盔、护肩胸、护肘、防摔裤、护腿和手套等。

6.2 辅助设施

6.2.1 应设有公共更衣区域，并配有存放衣物的设施。

6.2.2 应设有男、女分隔的卫生间。

6.2.3 应设有医务救护点。

6.2.4 应有广播、通讯设备。

6.3 卫生、环境管理要求

6.3.1 冰场环境卫生应符合 GB 9664 的要求。

6.3.2 冰场如在室内，其室内空气应符合 GB/T 17093 的要求。

6.4 安全保障

6.4.1 应建立健全安全生产岗位责任制度、安全管理与救护制度、设备设施维护制度，以及卫生环境

管理等制度，并悬挂在场所醒目位置。

6.4.2 应制定突发事件应急预案，并悬挂在场所醒目位置。

6.4.3 应在醒目位置设有“活动人员须知”，对涉及安全的事项和特殊要求做出真实说明和明确警示。

6.4.4 活动现场应有急救点标志和救护人员，急救药品和器材应摆放在便于取用的明显位置。

6.4.5 冰球杆顶端应安装安全堵。

6.4.6 冰场应配备技术指导人员，并在醒目位置公示技术指导人员信息和照片。

6.4.7 冰场从业人员上岗应佩戴明显标识。

6.4.8 紧急疏散通道和出口应有标识并保持畅通。

6.4.9 应在醒目处设置防火标识并配备消防设施。