河北省市场监督管理局 发布

- 2023-××-××实施

2023-××-××发布

公路工程生石灰水泥土桩应用技术规程

（网上征求意见稿）

DB13/T ××××—2023

DB13

河北省地方标准

ICS 03.220.20

R04

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省交通运输厅提出。

本文件起草单位：石家庄铁道大学，河北高速公路集团有限公司，河北省交通规划设计研究院有限公司，河北省高速公路延崇管理中心。

本文件主要起草人：杨广庆、蒲昌瑜、王贺、刘立申、于建游，陈和悦、安风华、曹正波、张林涛、严华、吕泽华、肖建、崔玉鹏、陈鹏。

公路工程生石灰水泥土桩应用技术规程

# 1  范围

本文件规定了公路工程生石灰水泥土桩的术语和定义、基本规定、设计、施工、质量检查与验收。

本文件适用于各等级公路路基沉降类病害处治。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 51330  传统建筑工程技术标准

JTG D30  公路路基设计规范

JTG/T D31-02  公路软土地基路堤设计与施工技术细则

JTG H30  公路养护安全作业规程

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生石灰水泥土桩 quicklime modified soil-cement pile

将生石灰块与水泥、土料、添加剂按一定比例拌合均匀，用套管夯锤分层夯填到孔内形成具有一定强度的桩体。

3.2

充盈系数 filling coefficient

单根生石灰水泥土桩实际回填的拌合料数量与按成孔直径计算的理论拌合料数量之比。

3.3

挤密系数 compaction coefficient

采用生石灰水泥土桩处理后，桩间土的干密度与其最大干密度的比值。

# 4  基本规定

4.1 设计前，应对拟处治路基进行调查和勘探，掌握路基填料、工程地质和水文地质情况。

4.2 生石灰水泥土桩桩长不宜超过15m。

4.3 生石灰水泥土桩处治斜坡地基上路基沉降类病害时，应增加约束路基侧向滑移的技术措施。路基稳定性分析计算按照JTG D30中的规定执行

4.4 生石灰水泥土桩宜采用钻机钻孔法成孔施工。

4.5 生石灰水泥土桩处治路基沉降病害时，宜进行变形观测。

4.6 生石灰水泥土桩安全施工应符合JTG H30的规定。

# 5  设计

5.1 一般规定

5.1.1 水泥宜选用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，应符合GB 175的规定。

5.1.2 土料宜采用黏性土、粉土或粉砂，现场条件允许时可添加适量粉煤灰或尾矿砂，土料中有机质含量不大于5%。

5.1.3 添加剂应选用利于水泥缓凝且能与Ca(OH)2发生胶凝固化反应的粉体缓凝型固化剂。

5.1.4 生石灰宜采用钙质石灰，应符合GB/T 51330的规定。石灰中CaO和MgO的总含量不应小于80%，粉粒含量应小于3%。

5.1.5 生石灰水泥土桩宜穿透高含水率的土层，桩端宜置于承载力相对较高的持力层中。

5.1.6 生石灰水泥土桩成孔直径宜为150mm～200mm，拌合料充盈系数宜为1.6～2.0。夯实挤密施工成桩直径宜为200mm～250mm，桩周土体强度高时取低值，土体强度低时取高值。

5.1.7 生石灰水泥土桩设计前应根据现场路基填料类型选择合适的水泥品种和添加剂进行配合比试验。

5.1.8 生石灰水泥土桩桩身强度不应小于0.5MPa。

5.2 桩间距计算

生石灰水泥土桩宜采用正三角形布置，桩间距按照公式（1）计算：

|  | - S=0.95ηcρdmaxζ2D2-ρd0d2ηcρdmax-ρd0 | - （1） |
| --- | --- | --- |

式中：S——桩间距（m）；

ηc——桩体经夯实膨胀挤密效应达到ζD后的平均挤密系数，不宜小于0.90；

ρdmax——桩间土的最大干密度（g/cm3）；

ζ——生石灰水泥土桩桩径膨胀系数1.0～1.25，桩间土体强度低时取高值，强度高时取低值；

D——夯实完成时的桩体直径（m）；

ρd0——夯实挤密前土的平均干密度（g/cm3）；

d——钻孔直径（m）。

5.3 加固后路基承载力计算

生石灰水泥土桩加固后，路基承载力特征值fspk按公式（2）计算。

|  | - fspk=mRa/Ap+(1-m)fsk | - （2） |
| --- | --- | --- |

式中：Ra——单桩抗压承载力（kN）；

Ap——桩的平均截面积（m2）；

Ra/Ap——单桩抗压承载力特征值（kPa），可取500kPa～1000kPa，桩周土软弱层取低值；

m——置换率，m＝Ap/Ae，Ae为单桩分担的处理面积（m2）；

fsk——加固后桩间土路基承载力特征值（kPa），可取天然地基承载力的1.05～1.20倍，土体软弱层取高值。

5.4 变形计算

加固后路基沉降计算按照JTG/T D31-02的规定执行。

6  施工

6.1 施工流程

生石灰水泥土桩的施工流程应符合图1的规定。

施工准备

成孔

拌合料制备

成桩

图1 生石灰水泥土桩的施工流程

6.2 施工准备

6.1.1 施工前应熟悉工程地质勘察报告，原始场地平面图，路基横、纵断面图以及路基加固处治设计图纸等资料。并调查处治路基地下管线等障碍物的资料。

6.1.2 应根据现场条件和设备数量和类型，在保证安全的前提下选用流水作业线进行施工。

6.1.3 拌合料原材料质量、配比、拌合均匀性符合设计要求，并由专人负责原材料拌合。

6.1.4 施工前应进行工艺试验，确定合理的施工工艺流程和施工参数，试验桩不少于2根。

6.1.5 施工前应进行交通组织设计，封闭施工作业车道，保证行车和施工安全。

6.3成孔

6.2.1 结合设计图纸、地勘资料和路基原始场地平面图，通过试验桩进一步确定桩端土层。

6.2.2 钻孔机械可选用潜孔钻机、地质钻机或微型桩专用钻机等，冲击器与钻头直径比应大于0.85。

6.2.3 成孔过程中应做好软弱层上覆粗粒料填筑层防护，碎石填筑层护壁宜采用黏土护壁。

6.4拌合料制备

6.3.1 桩体材料配合比应符合设计要求。

6.3.2 先进行水泥、土料和添加剂的预拌料拌合并通过试验确定最佳含水率，水泥土预拌料的含水率应为最佳含水率的±2%。预拌料拌合均匀后再与生石灰块进行拌合，拌合料应在2h内用于桩体回填。

6.5成桩

6.4.1 桩体夯实前应检查孔径、孔深、垂直度、孔底虚土和孔内积水情况，夯实拌合料前应排除孔底积水和夯实基底。孔底在拌合料夯实前宜夯实8次～10次。

6.4.2 桩体夯实应采用机械夯实。夯锤宜采用套管式夯锤，夯锤外管直径与桩径比值宜取0.75~0.85，锤芯质量不小于140kg，锤尖为锥形。夯击时锤芯提升高度不应小于100cm，自由落体夯击拌合料。严禁采用钢柱锤拌合料。

6.4.3 拌合料应分层填入桩孔，应连续分层夯实成桩。当分层夯实中断时，中断时间不应大于30min。每层回填料厚度应根据夯击能大小经试验桩确定，厚度不宜超过30cm。

6.4.4 夯实成桩顺序应由外向内或沿孔隙水渗透方向推进实施，且宜采用间隔跳打方式夯实成桩。当与路基抗滑支挡结构组合应用时，宜在支挡措施竣工后再进行生石灰水泥土桩施工。

6.4.5 距离桩顶150cm时，应采用水泥土预拌料进行封桩，严禁采用生石灰水泥土拌合料。路面面层范围内应采用沥青料回填夯平。

6.4.6 雨季施工时，应将桩孔封密、路面沉降裂缝封闭，防止雨水灌入，并做好场地的排水措施。

6.4.7 当桩孔内有渗水时，可适量增大生石灰掺量，并做好排水，防冲孔措施。

6.4.8 夯实成桩施工作业时，锤尖应与桩孔中心对中，锤芯呈自由落体下落，夯击时声音清脆。

6.4.9 施工过程应加强对施工现场的粉尘、噪声、废气的控制，采取措施消除粉尘等的污染。

7 质量检查与验收

7.1 生石灰水泥土桩施工过程中应随时检查施工记录和计量记录。

7.2 施工过程中应检查施工现场有无地面隆起异常，隆起量超过2cm时应采取处理措施。

7.3 生石灰水泥土桩检测与检验可根据工程要求和当地经验采用开挖检查、标准贯入法、静力触探法、钻孔取样室内试验或竖向抗压载荷试验等方法，并应结合工程测试及观测资料综合评价加固效果。拌合料夯实质量检测应在夯实成桩1h内完成，桩体和桩间土检测宜在成桩后7d～10d进行，钻孔取样宜在成桩28d后进行。

7.4 采用静力触探或标准贯入试验检测时，检测部位应选在桩中心及桩间土。

7.5 生石灰水泥土桩的检验数量不应少于总桩数的2％，且不得少于3根。

7.6 生石灰水泥土桩的施工质量要求应符合表1的规定。

表1 生石灰水泥土桩施工质量要求

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔直径（cm） | 不小于设计值 | 用钢尺量 |
| 2 | 桩长（cm） | 不小于设计值 | 测桩孔深度 |
| 3 | 单桩材料用量（g） | 不小于设计值 | 称重法 |
| 4 | 土料有机质含量（%） | ≤5 | 焙烧法 |
| 5 | 水泥土含水率（%） | 最佳含水率±2% | 烘干法 |
| 6 | 土料粒径（mm） | ≤20 | 筛分法 |
| 8 | 水泥 | 设计要求 | 查产品质量合格证书或抽样送检 |
| 9 | 添加剂 | 设计要求 | 查产品质量合格证书或抽样送检 |
| 10 | 生石灰 | 设计要求 | 粒径采用筛分法，钙镁含量抽样送检 |
| 11 | 桩顶标高（mm） | ±20 | — |
| 12 | 桩位偏差（mm） | ±100 | 用钢尺量 |
| 13 | 桩孔垂直度（%） | ≤1.5 | 用吊锤测钻杆、桩孔 |
| 注：1.生石灰水泥土桩施工过程中应随时检查施工记录和计量记录，并应对照规定的施工工艺对每根桩进行质量评定； 2.检测频率由设计单位根据工程实际情况提出具体要求。 |  |  |  |