| ICS | 73.020 |
| --- | --- |
| CCS | D 16 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

单矿物的分选方法

（本草案完成时间：2023.8.29）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  原理	3

5  材料和试剂、仪器和设备	3

6  样品加工	4

7  样品粗选富集	4

8  重单矿物精选分离	5

9  轻单矿物精选分离	6

10  样品入库	6

11  单矿物的分选报告	6

12  质量要求	6

附录A（资料性）  单矿物的分选报告	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省地质矿产勘查开发局提出并归口。

本文件起草单位：河北省区域地质调查院、中国地质大学（北京）。

本文件主要起草人：。。。。。。

单矿物的分选方法

范围

本文件规定了单矿物的分选方法的术语和定义、原理、材料和试剂、仪器和设备、样品加工、样品粗选富集、重单矿物精选分离、轻单矿物精选分离、样品入库、单矿物分离报告及质量要求要求。

本文件适用于单矿物的分选方法。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DZ/T 0130 地质矿产实验室测试质量管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单矿物 monomineral

地质作用所形成的天然单质或化合物。它们具有相对固定的化学组成，呈固态者还具有确定的内部结构；它们在一定的物理化学条件范围内稳定，是组成岩石和矿石的基本单元。

原理

样品经破碎、分选、提纯等一系列物化手段，将目的矿物与非目的矿物分离，从而使目的矿物纯度达到99%以上。

材料和试剂、仪器和设备

材料和试剂包括：

搪瓷盆（直径：60 cm）；

木棒（脱泥用）；

橡胶手套；

瓷蒸发皿（50 mL、100 mL、200 mL）；

毛刷；

钢针；

毛玻璃板（长×宽：210 mm×120 mm）；

透明玻璃板（长×宽：180 mm×90 mm）；

包样纸；

塑封样品袋；

永久性磁铁（2200 Oe～2500 Oe）；

塑料薄膜；

白纸。

介电液

无水乙醇

浮选药剂

仪器和设备包括：

大号铝制淘洗盘（直径×深度：50 cm×7.5 cm）；

中号铝制淘洗盘2个（直径×深度：47 cm×6.5 cm、42 cm×6 cm）；

小号铝制淘洗盘2个（直径×深度：29 cm×3 cm、21 cm×2 cm）；

双目体视显微镜；

投射照明灯（12 V，50 W）或冷光源；

电热干燥箱（温度>110℃）；

带式矿物电磁分选仪；

分析天平（感量值0.1 mg）；

台式秤（感量值0.01 g）。

颚式破碎机

对辊机

棒磨机

样品加工

样品分为块状和碎屑状，块状样品首先要进行破碎（碎屑样品因为单体解离度较高，不用破碎。），破碎步骤如下：

破碎前根据肉眼观察或岩石类型确定样品破碎粒度。

使用颚式破碎机进行样品粗碎，破碎至样品粒径至1-2毫米。

使用对辊机进行样品中碎，破碎至样品粒径至0.5-1毫米。

使用棒磨机进行样品细碎，破碎样品粒径至0.15-0.5毫米。

样品粗选富集

洗泥

将破碎好的全部样品置于搪瓷盆中，加3倍于样品体积的清水，用干净的木棒搅拌，静置15秒后将浊水倒去，反复加清水搅拌，直至静置后水不浑浊为止。

手工淘洗

步骤如下：

- 双手戴上橡胶手套，将大号铝制淘洗盘中注入盘深三分之二左右的清水；

将样品少量倒入中号铝制淘洗盘（若样品总量较少可选用小号铝制淘洗盘）中，然后将中号铝制淘洗盘缓慢浸入盛水的大号铝制淘洗盘中，右手握住中号铝制淘洗盘，左手深入快速搅动样品，使样品充分疏松；

双手操纵中号铝制淘洗盘身，使盘顺着一个方向旋转，随着盘身旋转，在离心力的作用下，副矿物集中在中号铝制淘洗盘的底部，轻矿物集中在盘的上部边沿，出现明显分层，盘身轻微在水中倾斜，至轻矿物流出，副矿物收集于瓷蒸发皿中；

重复上述动作，至样品中重矿物（重矿物中轻矿物含量应小于10%）全部收集到瓷蒸发皿中。

将淘洗剩余部分（轻部分）收集到搪瓷盆中（样品损耗率小于3%），放在电磁炉上烘干。

烘样

将收集重矿物的瓷蒸发皿标记好后，置于电热干燥箱中烘干，温度一般控制在50℃±5℃，重矿物烘干后，用毛刷扫至包样纸中包好。将收集轻部分的搪瓷盆标记好，置于电磁炉上烘干。

重单矿物精选分离

强磁性重单矿物分离

将烘干的重矿物均匀撒在毛玻璃板上成一均匀薄层，用塑料薄膜包住永久性磁铁，在副矿物上往返移动，直至强磁性副矿物吸附于磁铁上，待磁铁吸满矿物后，移至干净白纸上，轻轻将塑料薄膜取下，强磁性副矿物自动落下。

这样反复操作数次，直至强磁性与非强磁性重矿物基本分开，两部分分别用包样纸包好，并标记。将强磁性部分放入消磁仪中，待强磁性矿物消磁后取出，平摊在玻璃板上，在双目体视镜下用钢针

挑出非强磁性目的矿物，至强磁性矿物纯度大于99%。

电磁选重单矿物分离

先将带式矿物电磁分选仪的电源开关打开，预热2 min～3 min。

开动仪器的高压开关，调节电流，将载有非强磁性重矿物的毛玻璃板置于磁极下往复移动，使电磁性重矿物被磁极吸引。关毕高压开关，矿物全部掉落。

这样反复操作数次，直至电磁性与无磁性副矿物基本分开，各部分纯度应大于95%（非电磁性副矿物具有电磁性矿物包体或连生体除外）。分别用包样纸包好，并标记。

将电磁性矿物继续平摊在毛玻璃板上，通过调节电流和毛玻璃板倾斜角度，电磁性目的单矿物被磁极吸引，关毕高压开关，矿物全部掉落。这样反复操作数次，直至电磁性目的单矿物与无磁性副矿物基本分开其它矿物基本分开，纯度应大于97%。

将提纯的电磁性目的单矿物平摊在玻璃板上，在双目体视镜下用钢针挑出非目的矿物，至电磁性目

的单矿物纯度大于99%。

无磁性重单矿物分离

介电分离方法

将高频介电仪的单一针状电极插入盛有矿物及介电液的容器中，打开高频介电分离仪，通过改变电流的强度，将介电系数不同的无磁性重矿物吸引至针状电极上，这样反复操作数次，至无磁性目的重单矿物分离出来，收集到瓷蒸发皿中标记好后，置于电热干燥箱中烘干，温度一般控制在50℃±5℃，重矿物烘干后，用毛刷扫至玻璃板上，在双目体视镜下用钢针挑出非无磁性目的重矿物，至无磁性目的单矿物纯度大于99%。

精选手工淘洗

将无磁性重矿物倒入加有无水乙醇的小号淘洗盘中，双手操纵小号铝制淘洗盘身，使盘顺着一个方向旋转，随着盘身旋转，在离心力的作用下，通过无磁性重矿物的比重不同，单一重矿物从盘心至边部成层富集，置于电热干燥箱中烘干，温度一般控制在50℃±5℃，重矿物烘干后，用毛刷将目的无磁性重矿物矿物层扫至玻璃板上，在双目体视镜下用钢针挑出非目的无磁性重矿物，至目的无磁性单矿物纯度大于99%。

轻单矿物精选分离

电磁性轻单矿物分离

操作步骤参照8.2。

无磁性轻单矿物分离

将无磁性轻矿物与热水（50℃左右）混合成为矿浆后加入到浮选机中，在浮选机中加入适当的浮选药剂后，打开浮选机开关进行强热搅拌，使药剂与矿物表面作用，并将空气搅入矿浆中，以形成大空气泡，预选矿物粘附在气泡上，上浮到矿浆表面形成泡沫层。其它矿物因不粘附气泡而留在矿浆中。刮出泡沫层至塑料盆中，即可使预选矿物与其它矿物分离。重复上述操作，将刮出的泡沫层和剩余矿浆用清水缓慢清洗后烘干，待干燥后，用毛刷扫至玻璃板上，在双目体视镜下用钢针挑出非预选矿物，至预选单矿物纯度大于99%。

样品入库

单矿物分离完毕，将剩余样品装到写有样品号的塑封样品袋中，入库保存。

单矿物的分选报告

单矿物的分选报告的填写样式参见附录A。

质量要求

样品在分离过程中要保持无污染状态。

样品总损耗率小于3%。

单矿物挑选纯度大于99%。

（资料性）
单矿物的分选报告

参考文献

[1] GB/T 17412-1998 岩石分类与命名方案