DB

河北省地方标准

DB/T XX-XXXX

燃料电池阴极催化剂浆液制备方法

（征求意见稿）

XXXX - XX -XX 发布                           XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义和符号	1

4　制备原理	2

5　通用要求	2

6　试验方法	3

7　结果检测	4

8　现场清理	4

前  言

本文件按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本文件由河北省工业和信息化厅提出。

本文件有河北省燃料电池标准化技术委员会（HeB/TC29）归口。

本文件由河北省市场监督管理局发布。

本文件起草单位：未势能源科技有限公司、华北电力大学、特嗨氢能检测（保定）有限公司。

本文件主要起草人：晁威、赵鹏鹃、王晓晨、丁一明、龚正伟、李佳、张思朋、李小亮。

燃料电池阴极催化剂浆液制备方法

范围

本文件规定了质子交换膜燃料电池膜电极催化剂浆液的制备原理、通用要求、试验方法及结果检测。

本文件适用于质子交换膜燃料电池涂布用催化剂浆液制备领域。碱性及甲醇燃料电池等浆液制备可参照本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 6753.1 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

GB/T 20042.1 质子交换膜燃料电池 第1部分：术语

GB/T 22235 液体黏度的测定

GB/T 22237-2008 液体表面张力的测定

术语、定义和符号

术语和定义

GB/T 20042.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电解质树脂溶液 electrolyte resin solution

聚四氟乙烯为主链含有磺酸基团支链的物质。

浆料细度 hegman fineness of paste

浆料中催化剂与电解质树脂溶液所形成的团聚体大小。

黏度 viscosity

又称黏性或内摩擦，是流体内阻碍其相对流动的一种特性，也即承受应力的液体物质在变形时的性质，它取决于变形的速率。

固含量 solid content

催化剂浆料在规定条件下烘干后剩余物占烘干前浆料质量的百分数。

浆料烘干后的固体成分为催化剂及电解质树脂溶液中固体成分。

符号

表1中的符号适用于本文件。

符号、名称及单位

| 符号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| mbar | 压强 | 毫巴 |
| rpm | 转速 | 转每分钟 |
| mPa·s | 黏度（计量单位） | 毫帕 ·秒 |
| μm | 细度 | 微米 |
| mN/m | 表面张力 | 毫牛每米 |
| I/C | 催化剂浆料中电解质树脂溶液固体质量与碳固体质量之比 | —— |

制备原理

本文件采用分散脱泡制浆技术，通过对催化剂、电解质树脂溶液与溶剂混合所得浆料进行分散结合脱泡工艺制备均匀浆液。分散工艺包括高压分散、球磨、均质等可将颗粒打散到纳米级的工艺。脱泡工艺通过利用机械振动、超声波、真空环境造成压力差等方式将气泡破碎或使其聚集排出，达到去除气泡的目的。

通用要求

制备物料及设备要求

试验所需主要物料及通用设备精度要求如表2。

试验所需主要物料及通用设备精度要求

| 物料 |  |
| --- | --- |
| 催化剂 | 铂基催化剂 |
| 电解质树脂溶液 | 全氟磺酸树脂溶液 |
| 去离子水 | 电导率<0.1 μs/cm |
| 醇类 | 分析纯 |
| 设备 |  |
| 设备名称 | 要求 |
| 天平 | 量程不小于50 g，最小分度值不大于0.01 g |
| 搅拌器 | 最高转速至少1000 rpm，控制精度为±1 rpm |
| 脱泡机 | 真空度小于0.1 mbar |

环境要求

浆液制备环境要求：环境温度为20 ℃～30 ℃，环境湿度为（40 %～60 %）RH之间。试验室与室外应保持通风。

技术要求

外观：产品外观应为黑色液态浆料，状态均匀，无明显颗粒，有一定流动性。

浆料细度应不超过10 μm。

浆料固含量及I/C按照试验目的设定。

浆料黏度数值不低于30 mPa·s。

浆料的表面张力在72 mN/m 以下 。

试验方法

试验配方

I/C比

燃料电池催化剂浆液I/C应根据式（1）计算：

I/C=m2×w2%/[m1×(1-w1%)] 	(1)

式中：

m1——催化剂质量，单位为克（g）；

m2——电解质树脂溶液质量，单位为克（g）；

w1%——催化剂中铂的含量；

w2%——电解质树脂溶液中全氟磺酸树脂固体含量。

试验结果保留到小数点后2位。

固含量

燃料电池催化剂浆液固含量S（%）应根据式（2）计算：

S=(m1+m2w2%)/(m1+m2+m3+m4) ×100%	(2)

式中：

m3——去离子水质量，单位为克（g）；

m4——醇类质量，单位为克（g）。

试验结果保留到小数点后1位。

试验步骤

使用天平分别称取催化剂、去离子水、电解质树脂溶液和醇类试剂，放入洁净的烧杯中，为防止物料挥发及洒落，使用封口膜对上述物料密封待用。

将去离子水倒入搅拌器中，开启搅拌器并逐勺加入催化剂，确保催化剂完全润湿后加入预先称量好的电解质树脂溶液和醇类试剂，充分搅拌后得到燃料电池催化剂初级浆液。为避免引入过多气泡，加料过程需保持全程低速搅拌（最高转速不大于500 rpm）加料完毕后提高转速持续搅拌（最低转速不小于300 rpm，注：具体参数可结合实际情况进行调整）。搅拌时间应自开始加水算起，并应符合下列规定：

对催化剂和去离子水混合，搅拌时间不得少于10 min；

加入电解质树脂溶液和醇类试剂，搅拌时间不得少于60 min。

将燃料电池催化剂初级浆液放入分散器中进行分散，调节分散工艺参数直至符合燃料电池催化剂浆液设计要求。

将分散后的燃料电池催化剂浆液放入脱泡机中混合脱泡，调节转速、作业时间及真空度直至符合燃料电池催化剂浆液设计要求。

结果检测

外观

目视检查。

细度

按GB/T 6753.1进行测定。

固含量

按GB/T 1725进行测定并计算结果。

黏度

按GB/T 22235中旋转黏度计法要求进行测定。

表面张力

按GB/T 22237-2008中静态液体表面张力的测定方法进行测定。

现场清理

试验结束后将沾染催化剂纸质废弃物放入防爆垃圾桶中并润湿，防止催化剂自燃产生安全隐患。废液倒入回收桶中封口保存。

__________________________