xxx xx.xxx.xx

xxx x xx

DB13

河	北	省	地	方	标	准

DB13/T XXXX—202X

沥青铺面材料 挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法

Asphalt Paving Materials-Determination of Volatile Organic Compounds-Gas Chromatography-Mass Spectrometry

（征求意见稿）

202X - XX - XX 发布	202X - XX - XX 实施

河北省市场监督管理局	发 布

DBXX/T XXXX—202X

目  次

前	言	1

1	适用范围	2

2	规范性引用文件	2

3	术语和定义	2

4	试剂和材料	2

5	方法原理	3

6	仪器和设备	3

7	样品	3

8	分析步骤	3

9	结果表示	5

10	精密度（待补充）	5

11	质量保证与质量控制	5

12	废物处理	5

13	注意事项	5

附 录 A	6

附 录 B	8

附 录 C	10

附 录 D	11

前	言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护生态环境，保障人体健康，规范沥青铺面材料中挥发性有机物的测定方法，制定本标准。

本标准规定了测定沥青铺面材料中挥发性有机物的气相色谱-质谱法。

本标准为首次发布。

本标准由河北省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心、北京工业大学、邯郸中建恒质工程项目管理有限公司、河北唯达公路工程有限公司、河北工程大学。

本标准主要起草人：弓社强、边建民、王超、栗剑、陈月花、弓世凯、周波超、白新燕、郭曼莉、李合丰、刘逢涛、高颖、宫官雨。

本标准验证单位：北京博赛泰克质量技术检测有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、河北省生态环境监测中心、邯郸市环境监控中心、中国科学院大气物理研究所。

DBXX/T XXXX—202X

沥青铺面材料 挥发性有机物的测定——气相色谱-质谱法

警告：本标准使用的标准品为易挥发的有毒化学品，操作时应按照要求佩戴防护器具，避免吸入或接触皮肤和衣物。

# 适用范围

本标准规定了测定沥青铺面材料中挥发性有机物的气相色谱-质谱法。

本标准适用于沥青铺面材料中79种等挥发性有机物的测定。

当采样体积为100ml时，本方法检出限为0.3~14.8μg/m3，测定下限1.0~59.2μg/m3，详见附录A。

注：不同厂家或批号的仪器性能不同，在确保满足本标准方法检出限的前提下，实验室可适当调整取样体积。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ/T 55 	大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ 194	环境空气质量手工监测技术规范

HJ 589	突发环境事件应急监测技术规范

HJ 604 	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法

HJ 732	固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法

HJ 759	环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法

JTG F40	公路沥青路面施工技术规范

JTG D50	公路沥青路面设计规范

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 沥青铺面材料

沥青铺面材料是沥青或以沥青为主要原料，在沥青路面修筑及养护等环节中的主要铺装材料。

# 试剂和材料

4.1 标准气：浓度不低于1μmol/mol，压力不低于1.0MPa，可保存一年（或参见标准气证书的相关说明）。根据实际工作需要，购买有证标准气体或在有资质单位定制合适的混合标准气体。

4.2 标准使用气：使用气体稀释仪（6.3）将标准气（4.1）用高纯气（4.3）稀释至指定浓度（nmol/mol）。也可采用静态稀释法，使用液体标准物质配制。

4.3 氮气：纯度≥99.999%。

4.4 氦气：纯度≥99.999%。

4.5 吸附剂：Tenax、Carbopack、硅胶等吸附剂，或者其他等效吸附剂。

# 方法原理

沥青铺面材料挥发后的VOCs样品经预浓缩、热脱附后，进入气相色谱分离，用质谱检测进行检测，通过与标准物质保留时间和质谱图相比较进行定性。

# 仪器和设备

6.1 气相色谱-质谱仪：色谱部分具有程序升温功能，质谱部分具有70eV的电子轰击（EI）电离源，配NIST质谱图库，具有全扫描（SCAN）、手动/自动调谐、数据采集及谱库检索等功能。

6.2 毛细管色谱柱：石英毛细管色谱柱，60m（长度）×0.32mm（内径）×1.8μm（膜厚），填料为6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷。也可使用其他等效毛细管色谱柱。

6.3 气体稀释仪：最大稀释倍数不小于100倍。

6.4 采样罐：内壁惰性化处理的不锈钢罐，耐压值大于241kPa，应符合HJ 759相关要求。

6.5 气袋：氟聚合物薄膜气袋，应符合HJ 732相关要求。

6.6 气体浓缩仪：具有自动定量取样的功能。气体浓缩仪与气相色谱-质谱联用仪连接管路均使用惰性化材质。

# 样品

7.1 样品采集

7.1.1 罐采样

罐采样方式参照HJ 759；

7.1.2 气袋采样

气袋采样方式参照HJ 604和HJ 732。

7.2 样品保存

采样罐样品：样品在常温下保存，采样后尽快分析，20天内分析完毕。

气袋样品：样品避光保存，采样后尽快分析，一般不超过8小时。

7.3 空白试样

将高纯度氮气（4.3）注入预先清洗好的气袋（6.5）或清洗好并抽至真空的采样罐（6.4），作为空白试样。

7.4 全程序空白

将高纯度氮气（4.3）注入预先清洗好的气袋（6.5）或清洗好并抽至真空的采样罐（6.4）带至采样现场，与同批次采样的样品采用相同的运输、保存和制备条件。

# 分析步骤

8.1 仪器参考条件

8.1.1 仪器参考条件说明

不同型号或批号仪器的最佳工作条件不同，应根据仪器运行状况或仪器厂商建议进行优化。本标准提供的条件仅供参考。

8.1.2 气体浓缩仪参考条件

a. 若采用单级冷阱气体浓缩仪：

取样体积100ml（根据样品中的化合物浓度和气体浓缩仪状况，取样体积可在10ml-400ml范围内取整）。

进样流速为50ml/min；进样阀温度：160℃；冷阱捕集温度：-20℃；脱附温度：260℃；脱附时间：2min；传输线温度：160℃。

b. 若采用多级冷阱气体浓缩仪：

取样体积100ml（根据样品中的化合物浓度和气体浓缩仪状况，取样体积可在10ml-400ml范围内取整，若样品中化学物浓度较高，也可通过气体稀释仪对样品进行稀释处理（6.3）），其他条件参数可按照气体浓缩使用说明或厂家工程师要求或建议设定。

参考条件：进样流速60ml/min，一级冷阱捕集温度-40℃，二级冷阱捕集温度-70℃，三级冷阱捕集温度-190℃，一级冷阱解析温度10℃，二级冷阱解析温度220℃，氦气吹扫时间50毫升，一级冷阱向二级冷阱转移体积30毫升，三级冷阱解析时间2分钟，系统烘烤时间30分钟。

8.1.3 气相色谱参考条件

程序升温：40℃保持10min，以10℃/min升至290℃，在290℃保持5min。

进样口温度：160℃。载气流速：1ml/min。

8.1.4 质谱参考条件

离子源温度：240℃，接口温度280℃。

扫描范围：35～300 u；离 子化能量：70 eV；扫描方式：全扫描（SCAN）；其余参数按照仪器使用说明书进行设定。

8.2 校准

8.2.1 仪器性能检查

开机启动之后，首先对GC-MS系统进行仪器性能检查，根据仪器说明书运行相应检查。为保证检测结果的准确性，开机启动后或连续运行12h后，应进行质谱功能调谐，须达到仪器使用要求。

仪器使用前沥青全氟三丁胺对质谱仪进行质量数、分辨率和灵敏度及性能调谐，关键离子丰度应满足表1的要求，否则对质谱仪的参数进行调整。

表1 全氟三丁胺的关键离子丰度要求

| 质荷比（m/z） | 离子丰度范围 | 质荷比（m/z） | 离子丰度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | 基峰，100%相对丰度 | 100 | 69峰的5%~50% |
| 131 | 69峰的20%~70% | 264 | 69峰的5%~50% |

8.2.2 标准曲线的绘制

通过气体稀释仪（6.3）用高纯氮气（4.3）稀释标准气（4.1），配制成低、高两种浓度系列按照仪器参考条件（8.1）进行分析测定，绘制标准曲线。

实际工作中，根据待测样品中挥发性有机物可能的浓度范围选择配制低浓度系列校准曲线或高浓度系列校准曲线。

8.3 试样测定

8.3.1 气袋采样测定

将气袋试样连接至采样模块，按照8.1的参考条件进行测定。

8.3.1 罐采样测定

将采样罐试样连接至采样模块，按照8.1的参考条件进行测定。

8.4 空白实验

按照与试样测定相同的条件和步骤进行系统空白7.3和全程序空白7.4的测定。

# 结果表示

9.1 目标化合物

9.1.1 定性分析

根据样品中目标化合物与标准系列中目标化合物的保留时间、碎片离子质荷比及其丰度比信息相比较，对目标化合物进行定性。应多次分析标准物质得到目标化合物的保留时间均值，以平均保留时间±3 倍的标准偏差为保留时间窗口，样品中目标化合物的保留时间应在其范围内。

目标化合物的标准质谱图中相对丰度高于30%的所有离子应在样品质谱图中存在，样品质谱图和标准质谱图中上述特征离子的相对丰度偏差要在±30%以内。如果实际样品存在明显背景干扰，比较时应扣除背景影响。

9.1.1 定量分析

目标化合物经定性鉴别后，采用校准曲线法进行定量计算，试样中目标化合物浓度通过相应的校准曲线计算。

9.2 结果表示

当测定结果小于10.0μg/m3 时，保留至整数位；当测定结果大于等于10.0μg/m3 时，保留三位有效数字。

# 精密度

5家验证单位分别对编制组统一配置的沥青气体样品进行了6次重复测试，实验室内相对标准偏差范围为0.3%~23.0%，实验室间相对标准偏差范围为2.9%~33.1%，重复性限范围为0.02μg/m3~36.2μg/m3，再现性限范围为0.02μg/m3~46.16μg/m3。详见附录D

# 质量保证与质量控制

10.1 每个样品测定前，须分析一个空白试样（7.3），空白试样中不得检出目标化合物。

10.2 标准系列至少需要五个浓度点（不含零浓度点），采用标准曲线法校准，曲线线性相关系数应≥0.990，否则查找原因，重新绘制标准曲线。

10.3 每20个样品或每批次样品（≤20个/批）应分析一个平行样，平行样品的相对偏差应≤30%，否则查找原因并重新分析。

10.4 每24h分析一次校准曲线中间浓度点或者次高点，测定结果与初始浓度值的相对偏差应≤30%，否则应查找原因或重新绘制标准曲线。

# 废物处理

实验中产生的废液和废物应集中收集，并做好相应标识，委托有资质的单位进行处理。

# 注意事项

采样工具在使用前需充分洗净。在采集不同包装单位样品时，要注意清洗或更换采样工具。

# 附 录 A

（规范性附录）

当取样体积为100ml时，在全扫描模式下，方法检出限和测定下限见表A。

表A 方法检出限和测定下限

| 序号 | 化学物 | 检出限（μg/m3） | 测定下限（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氟二氯甲烷 | 1.3 | 5.1 |
| 2 | 二氯四氟乙烷 | 5.4 | 21.5 |
| 3 | 反式-2-丁烯 | 2.5 | 10.1 |
| 4 | 顺式-2-丁烯 | 2.5 | 9.8 |
| 5 | 氯乙烷 | 2.1 | 8.4 |
| 6 | 异戊烷 | 3.3 | 13.4 |
| 7 | 一氟三氯甲烷 | 2.9 | 11.4 |
| 8 | 1-戊烯 | 2.1 | 8.3 |
| 9 | 正戊烷 | 2.3 | 9.0 |
| 10 | 顺式-2-戊烯 | 2.0 | 8.1 |
| 11 | 2-甲基-1,3-丁二烯 | 2.4 | 9.6 |
| 12 | 反式-2-戊烯 | 2.6 | 10.5 |
| 13 | 丙醛 | 2.3 | 9.1 |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 | 2.8 | 11.2 |
| 15 | 1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷 | 1.4 | 5.7 |
| 16 | 二硫化碳 | 0.3 | 1.0 |
| 17 | 二氯甲烷 | 2.6 | 10.6 |
| 18 | 2-甲基戊烷 | 2.6 | 10.6 |
| 19 | 环戊烷 | 2.4 | 9.5 |
| 20 | 甲基叔丁基醚 | 2.7 | 10.7 |
| 21 | 3-甲基戊烷 | 2.6 | 10.5 |
| 22 | 1-己烯 | 2.9 | 11.7 |
| 23 | 正己烷 | 2.5 | 9.8 |
| 24 | 甲基丙烯醛 | 3.2 | 12.6 |
| 25 | 1,1-二氯乙烷 | 1.8 | 7.1 |
| 26 | 乙酸乙烯酯 | 1.5 | 6.1 |
| 27 | 2,4-二甲基戊烷 | 4.8 | 19.2 |
| 28 | 甲基环戊烷 | 2.8 | 11.1 |
| 29 | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 4.4 | 17.8 |
| 30 | 乙酸乙酯 | 3.8 | 15.1 |
| 31 | 四氢呋喃 | 3.4 | 13.5 |
| 32 | 三氯甲烷 | 3.7 | 14.7 |
| 33 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2.9 | 11.5 |
| 34 | 2-甲基己烷 | 1.7 | 6.8 |
| 35 | 环己烷 | 2.5 | 10.2 |
| 36 | 2,3-二甲基戊烷 | 3.1 | 12.5 |
| 37 | 四氯化碳 | 2.9 | 11.6 |
| 38 | 3-甲基己烷 | 3.3 | 13.3 |
| 39 | 苯 | 2.3 | 9.2 |
| 40 | 1,2-二氯乙烷 | 3.4 | 13.5 |
| 41 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 1.4 | 5.5 |
| 42 | 正庚烷 | 3.0 | 11.9 |
| 43 | 三氯乙烯 | 5.2 | 20.6 |
| 44 | 甲基环己烷 | 2.9 | 11.7 |
| 45 | 1,2-二氯丙烷 | 1.1 | 4.6 |
| 46 | 戊醛 | 8.0 | 31.9 |
| 47 | 甲基丙烯酸甲酯 | 8.1 | 32.4 |
| 48 | 一溴二氯甲烷 | 3.7 | 14.7 |
| 49 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 1.8 | 7.4 |
| 50 | 2-甲基庚烷 | 2.0 | 7.9 |
| 51 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 | 5.2 | 20.6 |
| 52 | 3-甲基庚烷 | 2.7 | 10.8 |
| 53 | 4-甲基-2-戊酮 | 2.9 | 11.7 |
| 54 | 甲苯 | 2.6 | 10.5 |
| 55 | 正辛烷 | 3.3 | 13.3 |
| 56 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 | 5.0 | 20.0 |
| 57 | 1,1,2-三氯乙烷 | 3.8 | 15.3 |
| 58 | 四氯乙烯 | 4.8 | 19.3 |
| 59 | 2-己酮 | 4.2 | 16.7 |
| 60 | 己醛 | 2.9 | 11.8 |
| 61 | 二溴一氯甲烷 | 5.0 | 19.9 |
| 62 | 1,2-二溴乙烷 | 5.7 | 22.7 |
| 63 | 氯苯 | 2.2 | 8.8 |
| 64 | 乙苯 | 2.4 | 9.4 |
| 65/66 | 间/对二甲苯 | 2.0 | 8.0 |
| 67 | 正壬烷 | 4.5 | 18.2 |
| 68 | 邻二甲苯 | 1.7 | 6.9 |
| 69 | 异丙苯 | 4.9 | 19.7 |
| 70 | 四氯乙烷 | 2.6 | 10.4 |
| 71 | 正丙苯 | 7.8 | 31.2 |
| 72 | 间乙基甲苯 | 4.9 | 19.7 |
| 73 | 对乙基甲苯 | 8.3 | 33.1 |
| 74 | 1,3,5-三甲苯 | 13.4 | 53.5 |
| 75 | 邻乙基甲苯 | 9.1 | 36.2 |
| 76 | 1,2,3-三甲苯 | 3.7 | 14.9 |
| 77 | 间二乙基苯 | 7.9 | 31.4 |
| 78 | 十一烷 | 6.2 | 24.7 |
| 79 | 十二烷 | 14.8 | 59.2 |

# 附 录 B

（资料性附录）

目标化合物的目标离子、辅助离子

表B给出了目标化合物的目标离子和辅助离子。

表B 目标化合物的目标离子、辅助离子

| 序号 | 化合物名称 | 保留时间 | CAS号 | 目标离子 | 辅助离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氟二氯甲烷 | 3.425 | 75-71-8 | 85 | 87、50 |  |
| 2 | 二氯四氟乙烷 | 3.69 | 76-14-2 | 135 | 137 |  |
| 3 | 反式-2-丁烯 | 4.18 | 624-64-6 | 41 | 56、55 |  |
| 4 | 顺式-2-丁烯 | 4.39 | 590-18-1 | 41 | 56 |  |
| 5 | 氯乙烷 | 4.985 | 75-00-3 | 64 | 49、66 |  |
| 6 | 异戊烷 | 5.23 | 78-78-4 | 43 | 57、72 |  |
| 7 | 一氟三氯甲烷 | 5.605 | 75-69-4 | 101 | 103、105 |  |
| 8 | 1-戊烯 | 5.65 | 109-67-1 | 42 | 55、70 |  |
| 9 | 正戊烷 | 5.81 | 109-66-0 | 43 | 42、41 |  |
| 10 | 顺式-2-戊烯 | 6.135 | 627-20-3 | 55 | 70、42 |  |
| 11 | 2-甲基-1,3-丁二烯 | 6.385 | 78-79-5 | 67 | 53 |  |
| 12 | 反式-2-戊烯 | 6.42 | 646-04-8 | 55 | 70、42 |  |
| 13 | 丙醛 | 6.78 | 123-38-6 | 58 | 57 |  |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 | 6.885 | 75-35-4 | 61 | 96、98 |  |
| 15 | 1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷 | 6.97 | 76-13-1 | 101 | 151、153 |  |
| 16 | 二硫化碳 | 7.465 | 75-15-0 | 76 | 44 |  |
| 17 | 二氯甲烷 | 8.355 | 75-09-2 | 49 | 84、86 |  |
| 18 | 2-甲基戊烷 | 8.445 | 107-83-5 | 42 | 71 |  |
| 19 | 环戊烷 | 8.575 | 287-92-3 | 55 | 70 |  |
| 20 | 甲基叔丁基醚 | 9.28 | 1634-04-4 | 73 | 41 |  |
| 21 | 3-甲基戊烷 | 9.355 | 96-14-0 | 57 | 56、41 |  |
| 22 | 1-己烯 | 10.035 | 592-41-6 | 41 | 69、84 |  |
| 23 | 正己烷 | 10.355 | 110-54-3 | 57 | 56、56 |  |
| 24 | 甲基丙烯醛 | 10.62 | 78-85-3 | 41 | 70 |  |
| 25 | 1,1-二氯乙烷 | 10.84 | 75-34-3 | 63 | 65 |  |
| 26 | 乙酸乙烯酯 | 10.92 | 108-05-4 | 43 | 86 |  |
| 27 | 2,4-二甲基戊烷 | 12.07 | 108-08-7 | 43 | 57、85 |  |
| 28 | 甲基环戊烷 | 12.265 | 96-37-7 | 56 | 69 |  |
| 29 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 12.56 | 540-59-0 | 61 | 96 |  |
| 30 | 乙酸乙酯 | 12.715 | 141-78-6 | 43 | 61 |  |
| 31 | 四氢呋喃 | 13.21 | 109-99-9 | 42 | 72 |  |
| 32 | 三氯甲烷 | 13.48 | 67-66-3 | 83 | 85 |  |
| 33 | 1,1,1-三氯乙烷 | 13.84 | 71-55-6 | 97 | 99 |  |
| 34 | 2-甲基己烷 | 13.96 | 591-76-4 | 43 | 85、42 |  |
| 35 | 环己烷 | 13.995 | 110-82-7 | 56 | 84、41 |  |
| 36 | 2,3-二甲基戊烷 | 14.15 | 565-59-3 | 56 | 43、41 |  |
| 37 | 四氯化碳 | 14.205 | 56-23-5 | 117 | 119、121 |  |
| 38 | 3-甲基己烷 | 14.385 | 589-34-4 | 71 | 70 |  |
| 39 | 苯 | 14.66 | 71-43-2 | 78 | 52、77 |  |
| 40 | 1,2-二氯乙烷 | 14.79 | 107-06-2 | 62 | 49 |  |
| 41 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 14.97 | 540-84-1 | 57 | 56 |  |
| 42 | 正庚烷 | 15.39 | 142-82-5 | 43 | 57、71 |  |
| 43 | 三氯乙烯 | 16.1 | 79-01-6 | 130 | 132、95 |  |
| 44 | 甲基环己烷 | 16.57 | 108-87-2 | 83 | 55、98 |  |
| 45 | 1,2-二氯丙烷 | 16.62 | 78-87-5 | 63 | 62 |  |
| 46 | 戊醛 | 16.7 | 110-62-3 | 44 | 58 |  |
| 47 | 甲基丙烯酸甲酯 | 16.765 | 80-62-6 | 69 | 100 |  |
| 48 | 一溴二氯甲烷 | 17.15 | 75-27-4 | 83 | 85 |  |
| 49 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 17.39 | 565-75-3 | 43 | 71、55 |  |
| 50 | 2-甲基庚烷 | 17.78 | 592-27-8 | 57 | 70、99 |  |
| 51 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 | 17.97 | 10061-02-6 | 75 | 77、110 |  |
| 52 | 3-甲基庚烷 | 18.045 | 589-81-1 | 43 | 57、85 |  |
| 53 | 4-甲基-2-戊酮 | 18.24 | 108-10-1 | 43 | 58、100 |  |
| 54 | 甲苯 | 18.58 | 108-88-3 | 92 | 65 |  |
| 55 | 正辛烷 | 18.84 | 111-65-9 | 43 | 85、41 |  |
| 56 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 | 19.005 | 10061-01-5 | 75 | 77、110 |  |
| 57 | 1,1,2-三氯乙烷 | 19.35 | 79-00-5 | 97 | 83、61 |  |
| 58 | 四氯乙烯 | 19.505 | 127-18-4 | 166 | 131、94 |  |
| 59 | 2-己酮 | 19.715 | 591-78-6 | 43 | 100、58 |  |
| 60 | 己醛 | 19.915 | 66-25-1 | 44 | 56 |  |
| 61 | 二溴一氯甲烷 | 20.01 | 124-48-1 | 129 | 127 |  |
| 62 | 1,2-二溴乙烷 | 20.215 | 106-93-4 | 107 | 109 |  |
| 63 | 氯苯 | 21.055 | 108-90-7 | 112 | 114、77 |  |
| 64 | 乙苯 | 21.21 | 100-41-4 | 91 | 106 |  |
| 65/66 | 间/对二甲苯 | 21.425 | 108-38-3/106-42-3 | 91 | 105、106 |  |
| 67 | 正壬烷 | 21.46 | 111-84-2 | 43 | 57、71 |  |
| 68 | 邻二甲苯 | 22.07 | 95-47-6 | 91 | 106 |  |
| 69 | 异丙苯 | 22.665 | 98-82-8 | 105 | 120、79 |  |
| 70 | 四氯乙烷 | 23.17 | 79-34-5 | 83 | 85 |  |
| 71 | 正丙苯 | 23.35 | 103-65-1 | 91 | 120 |  |
| 72 | 间乙基甲苯 | 23.475 | 620-14-4 | 105 | 120 |  |
| 73 | 对乙基甲苯 | 23.54 | 622-96-8 | 105 | 120 |  |
| 74 | 1,3,5-三甲苯 | 23.63 | 108-67-8 | 105 | 120 |  |
| 75 | 邻乙基甲苯 | 23.945 | 611-14-3 | 105 | 120 |  |
| 76 | 1,2,3-三甲苯 | 24.905 | 526-73-8 | 105 | 120 |  |
| 77 | 间二乙基苯 | 25.35 | 141-93-5 | 119 | 105 |  |
| 78 | 十一烷 | 25.525 | 1120-21-4 | 43 | 71 |  |
| 79 | 十二烷 | 27.23 | 112-40-3 | 57 | 71 |  |

# 附 录 C

（资料性附录）

目标化合物的总离子流色谱图

图C 目标物的总离子流图

1-二氟二氯甲烷；2-二氯四氟乙烷；3-反式-2-丁烯；4-顺式-2-丁烯；5-氯乙烷；6-异戊烷；7-一氟三氯甲烷；8-1-戊烯；9-正戊烷；10-顺式-2-戊烯；11-2-甲基-1,3-丁二烯；12-反式-2-戊烯；13-丙醛；14-1,1-二氯乙烯；15-1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷；16-二硫化碳；17-二氯甲烷；18-2-甲基戊烷；19-环戊烷；20-甲基叔丁基醚；21-3-甲基戊烷；22-1-己烯；23-正己烷；24-甲基丙烯醛；25-1,1-二氯乙烷；26-乙酸乙烯酯；27-2,4-二甲基戊烷；28-甲基环戊烷；29-顺式-1,2-二氯乙烯 ；30-乙酸乙酯；31-四氢呋喃；32-三氯甲烷；33-1,1,1-三氯乙烷；34-2-甲基己烷；35-环己烷；36-2,3-二甲基戊烷；37-四氯化碳；38-3-甲基己烷；39-苯；40-1,2-二氯乙烷；41-2,2,4-三甲基戊烷；42-正庚烷；43-三氯乙烯；44-甲基环己烷；45-1,2-二氯丙烷；46-戊醛；47-甲基丙烯酸甲酯；48-一溴二氯甲烷；49-2,3,4-三甲基戊烷；50-2-甲基庚烷；51-反式-1,3-二氯-1-丙烯；52-3-甲基庚烷；53-4-甲基-2-戊酮；54-甲苯；55-正辛烷；56-顺式-1,3-二氯-1-丙烯；57-1,1,2-三氯乙烷；58-四氯乙烯；59-2-己酮；60-己醛；61-二溴一氯甲烷；62-1,2-二溴乙烷；63-氯苯；64-乙苯；65/66-间/对二甲苯；67-正壬烷；68-邻二甲苯；69-异丙苯；70-四氯乙烷；71-正丙苯；72-间乙基甲苯；73-对乙基甲苯；74-1,3,5-三甲苯；75-邻乙基甲苯；76-1,2,3-三甲苯；77-间二乙基苯；78-十一烷；79-十二烷

# 附 录 D

（资料性附录）

方法精密度

表C给出了方法精密度指标。

表C 方法精密度指标

| 序号 | 化合物名称 | 平均值（nmol/mol） | 实验室内相对标准偏差（%） | 实验室间相对标准偏差（%） | 重复性限（μg/m3） | 再现性限（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氟二氯甲烷 | ND | - | - | - | - |
| 2 | 二氯四氟乙烷 | ND | - | - | - | - |
| 3 | 反式-2-丁烯 | 3.687 | 1.4~10.4 | 13.940 | 0.606 | 1.542 |
| 4 | 顺式-2-丁烯 | 3.130 | 2.0~7.0 | 26.919 | 0.455 | 2.395 |
| 5 | 氯乙烷 | ND | - | - | - | - |
| 6 | 异戊烷 | 13.228 | 1.6~9.3 | 10.432 | 1.633 | 4.141 |
| 7 | 一氟三氯甲烷 | ND | - | - | - | - |
| 8 | 1-戊烯 | 6.651 | 1.3~6.6 | 12.084 | 1.180 | 2.495 |
| 9 | 正戊烷 | 26.913 | 0.3~3.9 | 13.316 | 3.083 | 10.422 |
| 10 | 顺式-2-戊烯 | 1.567 | 0.7~10.3 | 23.669 | 0.259 | 1.065 |
| 11 | 2-甲基-1,3-丁二烯 | 0.578 | 6.0~22.7 | 24.147 | 0.206 | 0.434 |
| 12 | 反式-2-戊烯 | 1.675 | 2.4~7.7 | 29.418 | 0.214 | 1.394 |
| 13 | 丙醛 | 255.602 | 0.4~9.3 | 4.503 | 36.206 | 46.165 |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 | ND | - | - | - | - |
| 15 | 1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷 | ND | - | - | - | - |
| 16 | 二硫化碳 | 0.339 | 3.4~14.1 | 17.618 | 0.082 | 0.183 |
| 17 | 二氯甲烷 | 0.426 | 2.9~16.1 | 21.095 | 0.110 | 0.271 |
| 18 | 2-甲基戊烷 | 11.115 | 1.2~6.4 | 4.575 | 1.168 | 1.779 |
| 19 | 环戊烷 | 5.755 | 1.0~2.7 | 8.871 | 0.329 | 1.461 |
| 20 | 甲基叔丁基醚 | ND | - | - | - | - |
| 21 | 3-甲基戊烷 | 4.508 | 1.2~5.5 | 17.594 | 0.455 | 2.259 |
| 22 | 1-己烯 | ND | - | - | - | - |
| 23 | 正己烷 | 17.593 | 0.8~5.8 | 4.555 | 1.495 | 2.626 |
| 24 | 甲基丙烯醛 | 3.921 | 2.8~12.7 | 30.007 | 0.554 | 3.333 |
| 25 | 1,1-二氯乙烷 | ND | - | - | - | - |
| 26 | 乙酸乙烯酯 | 9.219 | 1.7~6.1 | 28.341 | 1.268 | 7.407 |
| 27 | 2,4-二甲基戊烷 | ND | - | - | - | - |
| 28 | 甲基环戊烷 | 3.277 | 0.9~15.8 | 27.877 | 0.948 | 2.700 |
| 29 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | - | - | - | - |
| 30 | 乙酸乙酯 | ND | - | - | - | - |
| 31 | 四氢呋喃 | ND | - | - | - | - |
| 32 | 三氯甲烷 | ND | - | - | - | - |
| 33 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | - | - | - | - |
| 34 | 2-甲基己烷 | ND | - | - | - | - |
| 35 | 环己烷 | 5.883 | 0.7~5.9 | 2.992 | 0.653 | 0.773 |
| 36 | 2,3-二甲基戊烷 | ND | - | - | - | - |
| 37 | 四氯化碳 | ND | - | - | - | - |
| 38 | 3-甲基己烷 | 5.529 | 0.5~8.3 | 19.198 | 0.702 | 3.040 |
| 39 | 苯 | 0.828 | 0.7~11.6 | 13.766 | 0.144 | 0.345 |
| 40 | 1,2-二氯乙烷 | 0.059 | 3.2~18.5 | 8.524 | 0.018 | 0.021 |
| 41 | 2,2,4-三甲基戊烷 | ND | - | - | - | - |
| 42 | 正庚烷 | 15.149 | 0.8~9.8 | 3.908 | 2.223 | 2.620 |
| 43 | 三氯乙烯 | ND | - | - | - | - |
| 44 | 甲基环己烷 | 5.649 | 0.8~6.9 | 6.805 | 0.593 | 1.205 |
| 45 | 1,2-二氯丙烷 | ND | - | - | - | - |
| 46 | 戊醛 | 107.807 | 1.3~7.1 | 3.654 | 13.033 | 16.224 |
| 47 | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.527 | 2.0~17.2 | 15.199 | 0.112 | 0.247 |
| 48 | 一溴二氯甲烷 | ND | - | - | - | - |
| 49 | 2,3,4-三甲基戊烷 | ND | - | - | - | - |
| 50 | 2-甲基庚烷 | 8.445 | 1.6~11.0 | 33.111 | 1.873 | 8.014 |
| 51 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 | ND | - | - | - | - |
| 52 | 3-甲基庚烷 | 2.238 | 2.7~10.4 | 11.912 | 0.412 | 0.836 |
| 53 | 4-甲基-2-戊酮 | 4.967 | 1.3~7.9 | 10.996 | 0.751 | 1.676 |
| 54 | 甲苯 | 1.437 | 1.6~8.2 | 9.443 | 0.199 | 0.421 |
| 55 | 正辛烷 | 11.534 | 0.4~9.2 | 5.715 | 1.656 | 2.386 |
| 56 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 | ND | - | - | - | - |
| 57 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | - | - | - | - |
| 58 | 四氯乙烯 | ND | - | - | - | - |
| 59 | 2-己酮 | 15.767 | 0.6~7.5 | 24.027 | 2.451 | 10.841 |
| 60 | 己醛 | 74.244 | 0.6~12.0 | 7.098 | 12.489 | 18.647 |
| 61 | 二溴一氯甲烷 | ND | - | - | - | - |
| 62 | 1,2-二溴乙烷 | ND | - | - | - | - |
| 63 | 氯苯 | 0.114 | 10.0~17.0 | 15.036 | 0.045 | 0.063 |
| 64 | 乙苯 | 0.640 | 1.0~19.4 | 10.333 | 0.182 | 0.249 |
| 65/66 | 间/对二甲苯 | 2.291 | 1.4~9.4 | 25.766 | 0.361 | 1.685 |
| 67 | 正壬烷 | 10.793 | 1.2~14.1 | 5.731 | 0.361 | 1.763 |
| 68 | 邻二甲苯 | 1.156 | 1.5~11.0 | 6.666 | 2.134 | - |
| 69 | 异丙苯 | 0.325 | 1.3~6.6 | 8.410 | 0.192 | - |
| 70 | 四氯乙烷 | ND | - | - | - | - |
| 71 | 正丙苯 | 0.603 | 1.5~23.0 | 7.970 | 0.200 | 0.227 |
| 72 | 间乙基甲苯 | 2.009 | 2.4~9.1 | 8.032 | 0.326 | 0.541 |
| 73 | 对乙基甲苯 | 1.045 | 1.3~14.1 | 8.957 | 0.211 | 0.325 |
| 74 | 1,3,5-三甲苯 | 1.408 | 1.6~11.7 | 5.498 | 0.259 | 0.321 |
| 75 | 邻乙基甲苯 | 1.305 | 0.9~10.6 | 5.376 | 0.224 | 0.284 |
| 76 | 1,2,3-三甲苯 | 5.837 | 1.4~6.0 | 11.113 | 0.611 | 1.900 |
| 77 | 间二乙基苯 | ND | - | - | - | - |
| 78 | 十一烷 | 10.156 | 2.0~5.5 | 14.107 | 1.223 | 4.164 |
| 79 | 十二烷 | 9.052 | 1.9~9.8 | 9.520 | 1.422 | 2.740 |
| 注：“ND”代表未检出，“-”代表未参与计算 |  |  |  |  |  |  |