ICS 71.060.50

G 12

DBxx

河	北	省	地	方	标	准

DB13/T xxx—2024

公路除雪融冰作业技术规范

Technical specifications for operation of snow removal

and ice melting on highways

（征求意见稿）

2024 – 0x – xx发布	2024 - xx -xx 实施

河北省市场监督管理局	发 布

目  次

前 言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本规定	1

5	机械设备	2

6	融雪剂	2

7	防滑料	3

8	高速公路除雪融冰	3

9	普通干线公路除雪融冰	4

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：张家口市公路管理处、张家口翰得交通公路勘察设计有限责任公司、交通运输部公路科学研究院。

本文件主要起草人：

公路除雪融冰作业技术规范

- 范围

本文件规定了公路除雪融冰作业的基本规定、机械设备、融雪剂、防滑料、高速公路及普通干线公路除雪融冰技术要求。

本文件适用于河北省高速公路、普通干线公路除雪融冰作业。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23851融雪剂

GB/T 36156道路施工与养护机械设备 除雪机械安全要求

JTG H30 公路养护安全作业规程

JT/T 973 路用非氯有机融雪剂

JB/T 13731-2019 道路施工与养护机械设备 融雪剂撒布机

- 术语和定义

GB/T 23851界定的下列术语和定义适用于本文件

3.1

融雪剂 snow-melting agent

通过降低冰、雪融化温度促使冰、雪融化的化工产品。

［来源：GB/T 23851-2017，3.1］

3.2

非氯有机融雪剂 non-chloride organic snow-melting agent

以有机化工产品为主，氯化物含量不超过1.0%的有融雪剂。

［来源：GB/T 23851-2017，3.3］

- 基本规定

4.1 应在进入冬季前储备除雪融冰的设备及物资。

4.2 应提前换好冬季机油、燃油、防冻液，做好电瓶保养，作业车辆及设备应能正常作业。

4.3 公路除雪融冰作业应遵循除雪为主、融冰为辅的原则，作业方法应采用机械为主、人工为辅的方法进行，按环保要求处置含有融雪剂的雪。

4.4 应加强易发生结冰路段的融冰除雪作业。

4.6 降雪开始后2小时内应到达现场并采取相应的措施。

4.7 高速公路大雪时，雪停后6小时内行车道内积雪（冰）清除完毕，恢复畅通；暴雪及以上时，雪停后12小时内行车道内积雪（冰）清除完毕，恢复畅通。特殊情况下，根据实际情况，限时保畅。

4.8 国道及省道等干线公路，雪停后2小时双向2车道清雪完毕。山区公路中雪时，雪停后2小时双向2车道清雪完毕；大雪及暴雪时，雪停后4小时双向2车道清雪完毕。特殊情况下，根据实际情况，限时保畅。

4.9 公路融冰除雪作业安全应符合JTG H30 的规定。

- 机械设备

5.1 公路除雪融冰常用机械设备主要包括融雪剂撒布机、除（铲、吹）雪车、雪滚（铲）、平地机等。融雪剂撒布机与除（铲、吹）雪车可以是除雪撒布一体机。

5.2 融雪剂撒布机应符合JB/T 13731的要求。

5.3 公路除雪融冰常用机械设备的安全要求应符合GB/T 36156的要求。

- 融雪剂

6.1 融雪剂技术要求应符合GB/T 23851和 JT/T 973的规定。

6.2 融雪剂分类

6.2.1 按氯化物含量不同，分为氯化物含量大于1%的氯化物类、氯化物含量不大于1%的非氯化物类。

6.2.2 按融雪剂使用浓度时溶液的冰点不同分为Ⅰ型和Ⅱ型，冰点在-10℃ ～-15℃的融雪剂为Ⅰ型，冰点小于-15℃的为Ⅱ型。

6.3 融雪剂撒布

6.3.1 国家级自然保护区、一级饮用水水源保护区的路段应选用非氯有机融雪剂。

6.3.2 水泥混凝土路面、桥梁段、公路两侧绿化集中的路段宜选用非氯有机融雪剂；其他路段可选用氯化物类融雪剂。

6.3.3 环境温度-10℃ ～-15℃时，宜选用I型融雪剂；环境温度低于-15℃时，宜选用II型融雪剂。

6.3.4 融雪剂撒布剂量宜符合表1的规定。对于-15℃以下的情况，环境温度每下降5℃，融雪剂用量可增加，但不宜超过最大值的10%。

表1 融雪剂撒布剂量（g/m2）

| 环境温度 |  | -15℃＜T≤-5℃ | -25℃＜T≤-15℃ | T≤-25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 融雪剂类型 |  | I型融雪剂 | II型融雪剂 | II型融雪剂 |
| 预防性撒布 |  | 10～25 |  |  |
| 积雪厚度h（mm） | h≤20 | 5～10 | 10～15 | 15～20 |
|  | 20<h≤40 | 10～15 | 15～25 | 25～35 |
|  | 40<h≤80 | 20～30 | 30～50 | 50～70 |
| 注：撒布融雪剂时，气温呈上升趋势时可选用下限量，气温呈下降趋势时可选用上限量。 |  |  |  |  |

6.3.5 融雪剂撒布作业过程中，不应将融雪剂撒布到中央分隔带、防撞护栏、路缘石和两侧绿化带等位置处。

- 防滑料

7.1 防滑料可选用天然砂、碎石或矿渣、炉渣、煤渣等经济且防滑性能较好的材料，不应采用素土或含泥量、粒径过大的砂和石料。

7.2 选型时应考虑硬度、颗粒形状、撒布粒度以及有害材料的限量。

7.3 对山区普通公路的背阴处、桥面、坡道、弯道等重点部位或易滑路段可适量撒布掺有防滑料的融雪剂进行防滑处理。

- 高速公路除雪融冰

8.1 降雪量小于2cm，大部分路面形不成冰时，可在可能结冰的桥涵、大长纵坡、弯道、匝道等撒布融雪剂。

8.2 小雪（1～2.5cm，能见度200m以上）时，路面形成积雪层时，应采用除雪车上路除雪，并对结冰路段撒布融雪材料。

8.3 中雪到大雪（2.5～5.0cm，能见度小于200m大于100m）时，应撒布融雪剂，采用除雪车上路除雪。对于除雪车不能完全清除积雪的重点路段和结冰路段撒布融雪材料或人工清除。

8.4 特大雪（≥5.0cm，能见度小于100m大于50m）到暴雪（能见度小于50m）时，以清雪为主，辅以融雪。应同时紧跟清雪机械撒布融雪剂。当路面积雪厚度达5cm以上时，应组织机械进行循环清雪，有条件时可采用2台车辆成梯队同向同时作业。

8.5 如遇有局部降雪，应采用机械上路除雪。

8.6 对于路网上重要路段，应加强主线的桥面、山区路段、各大中桥、隧道出入口、坡道、弯道、减速车道以及互通匝道等重点区段的除雪融冰作业。

8.7 匝道与主线除雪作业同步进行。

- 普通干线公路除雪融冰

9.1 预报小雪时，降雪前1～2h路面预撒融雪剂，对桥梁、急弯、长大下坡等重点路段加大播撒量。路面形成积雪层时，出动除雪车除雪，对弯道、坡道、桥面等重点路段或易滑路段辅以人工除雪方式进行重点清理。

9.2 预报中雪时，路面积雪超过2.5cm时，应采用机械清除行车道积雪。雪停后，应采用机械设备反复清除，同时撒布融雪剂。并应采用人工方式对机械除雪达不到的地方及桥梁、坡道及拐弯等重点路段或易滑路段进行辅助除雪。对背阴处、桥面、坡道、弯道等重点部位或易滑路段适量撒布掺有防滑料的融雪剂进行防滑处理。

9.3 预报大雪、暴雪及以上时，降雪期间应采用铲式除雪车和刷式除雪车相结合，组成梯队循环不间断除雪，保持至少有一个车道通行。雪停后，应采用机械设备反复清除，同时撒布融雪剂。并采用人工方式对机械设备达不到的边角进行清除。对背阴处、桥面、坡道、弯道等重点部位或易滑路段适量撒布掺有防滑料的融雪剂进行防滑处理。