河北省地方标准

—————————————————————————————————

造纸机械用铸铁烘缸定期检验要求

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则—第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准代替 DB34/T 2910-2018 《造纸机械用铸铁烘缸定期检验要求》

本标准与DB34/T 2910-2018 相比，主要技术修改如下：

——修改了标准的适用范围

——修改了部分规范性引用文件

——修改了相关术语和定义

——修改了“材料”条款

——修改了“壁厚测厚”条款

——修改了“安全状况等级评定”条款

——删除了“安全附件及仪表”条款

——增加了“探伤仪与探头”条款

——增加了“其他检测”条款

——增加了“检验结论及检验报告”条款

本标准由河北省市场监督管理局提出。

本标准起草单位：河北省特种设备监督检验研究院。

本标准主要起草人：蔡振华、张慧娟、蔡照钰、马德超、孙悦、耿会坡、高向明、李国相、于振海。

本标准2018年首次发布，本次为第一次修订。

目  录

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 通用要求	4

5 定期检验前的准备工作	5

6 定期检验	6

7 安全状况等级评定	10

8 检验结论及检验报告	10

附 录 A	12

造纸机械用铸铁烘缸定期检验

1 范围

本标准规定了在用造纸机械用铸铁烘缸定期检验的基本要求，包括通用要求、准备工作、检验、评定及报告。本标准适用于《特种设备目录》范围内造纸机械用铸铁烘缸定期检验。不适用烘缸缸体外径大于4600mm、厚度大于80mm的烘缸定期检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 47013.1-2015 承压设备无损检测 第1部分：通用要求

NB/T 47013.3-2023 承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

QB/T 2551-2021 造纸机械用铸铁烘缸

TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程

GB/ T30579-2022承压设备损伤模式识别

3 术语和定义

QB/T2551-2021 界定的术语和定义适用于本文件。

定期检验是指特种设备检验机构（以下简称检验机构）按照一定的时间周期，在压力容器停机时，应按照TSG 21-2016 的规定对在用压力容器的安全状况所进行的符合性验证活动。

4 通用要求

4.1 机构及人员

检验机构应按照核准的检验范围从事造纸机械用铸铁烘缸定期检验工作；检验和检测人员(以下简称检验人员)应取得相应的特种设备检验检测人员证书。检验机构应当对定期检验报告的真实性、准确性、有效性负责。

4.2 程序

定期检验程序包括检验前的准备、检验实施、缺陷及问题的处理、检验结果汇总、安全状况等级评定及报告出具等。

4.3	检验周期

4.3.1 一般规定

一般于投用后3年内进行首次定期检验。以后的定期检验周期由检验机构根据烘缸的安全状况等级，按照以下要求确定：

a) 安全状况等级为 1、2 级的，一般每 6 年检验一次；

b) 安全状况等级为 3 级的，一般每 3 年至 6 年检验一次；

c) 安全状况等级为 4 级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过 3 年，在监控使用期间，使用单位应采取有效的监控措施；

d) 安全状况等级为 5 级的，应对缺陷进行处理，否则不得继续使用。

4.3.2 特殊规定

在有下列情况之一时，定期检验周期应适当缩短：

a) 产生较严重的机械损伤的；

b) 外表面发现裂纹的；

c) 缸面硬度值不符合要求值的；

d) 使用单位没有按照规定进行年度检查的；

e) 检验人员认为有必要的。

5 定期检验前的准备工作

5.1	检验方案

方案应按照TSG 21-2016 中8.2.1的规定执行。

5.2	资料审查

5.2.1 基本资料

基本资料审查应按照TSG 21-2016 中8.2.2的规定执行。

5.2.2 重点内容

- 5.2.2.1 材料

审查过程中应重点审查烘缸的材质证明书，烘缸材料应符合以下要求：

a) 灰铸铁，牌号为 HT200、HT250、HT300、 HT350；

b) 球墨铸铁，牌号为 QT350-22R、QT350-22L、QT400-18R、 QT400-18L。

5.2.2.2 烘缸设计压力、温度、材质限制条件

人孔盖材质的机械性能不低于端盖材质的机械性能，端盖材质的机械性能不低于缸体的机械性能。烘缸设计压力、材质限制条件如下：

a) 材料牌号 HT200，设计压力范围为 0～0.3MPa，设计温度范围为 10℃～200℃；

b) 材料牌号 HT250，设计压力范围为 0～0.5MPa，设计温度范围为 10℃～200℃；

c) 材料牌号 HT300，设计压力范围为 0～0.8MPa，设计温度范围为 10℃～200℃；

d) 材料牌号 HT350，设计压力范围为 0～0.8MPa，设计温度范围为 10℃～200℃；

e) 材料牌号 QT 350-22R，设计压力范围为 0～0.3MPa，设计温度范围为 0℃～250℃；

f) 材料牌号 QT 350-22L，设计压力范围为 0～0.3MPa，设计温度范围为 0℃～250℃；

g) 材料牌号 QT 400-18R，设计压力范围为 0～1.1MPa，设计温度范围为 0℃～250℃；

h) 材料牌号 QT 400-18L，设计压力范围为 0～1.1MPa，设计温度范围为 0℃～250℃。

5.2.2.3其它要求

设计图中的技术要求，使用说明中的安装要求及注意事项。

5.3现场条件

按 TSG 21-2016 中 8.2.3.1 的规定执行。应锁住烘缸，固定牢靠。

5.4 仪器设备的检定校准

仪器设备的检定校准按 TSG 21-2016 中 8.2.5 的规定执行。

5.5 检验工作安全要求

安全要求按 TSG 21-2016 中 8.2.6 的规定执行。

6 定期检验

6.1 定期检验项目

定期检验的项目以宏观检验、壁厚测定、表面缺陷检测、硬度测定为主，必要时增加材料分析、强度校核、耐压试验等项目。

6.2 宏观检验

6.2.1 结构检验

缸盖型式，缸盖与缸体的连接，开孔位置等应符合 QB/T 2551-2021 的要求。

6.2.2 几何尺寸

6.2.2.1 缸体锥颈过渡结构

锥颈与缸壁夹角应不小于 8°、锥颈长度应不小于 80 mm、 锥颈与缸体及法兰应光滑过渡。

6.2.2.2 缸体圆弧过渡结构

圆弧半径应不小于 30 mm，并与缸体和法兰光滑过渡。

6.2.3 外观

6.2.3.1 一般要求

包括但不限于以下内容：

a)铭牌和标志；

b)主要受压元件内外表面的腐蚀、裂纹、泄漏、变形、机械接触损伤。重点检查缸体圆弧过渡区、缸体锥颈；

c)支承、支座或者基础的下沉、倾斜；

d)排水装置和沉积物；

e)缸面补孔、虹吸管、螺栓；

f)是否存在焊补、焊接情况。

6.2.3.2 其他要求

6.2.3.2.1 烘缸不得焊补，不得焊接修理。

6.2.3.2.2 烘缸上的虹吸管不得有卡死、漏气、不通等现象。

6.2.3.2.3 烘缸上的螺栓应全部安装到位，不得缺少，更换的螺栓应符合设计图样要求。

6.2.4 检验时间

结构和几何尺寸检验项目应在首次全面检验时进行。

6.3 壁厚测定

6.3.1 一般要求

6.3.1.1  壁厚测定以缸体测厚为主，必要时增加端盖法兰、端盖等部位测厚。

6.3.1.2  测定位置应有代表性，有足够的测厚点数。测定后标图记录，对异常测厚部位增加测厚点并做详细标记。

6.3.1.2  宜采用超声检测仪测厚，测量前用与烘缸材质相同、厚度相近的铸铁试块校准灵敏度。

6.3.2 缸体

6.3.2.1 壁厚测定时按实测烘缸轴长，至少取三个横截面，每截面沿周长至少均布 4 个测厚部位，每只烘筒至少测 12 个测厚部位；测厚部位应避开锥颈、圆弧及缸体法兰。

6.3.2.2 参见附录 A 查找计算厚度。

6.3.3 端盖法兰

6.3.3.1 端盖法兰厚度

端盖法兰壁厚应不小于表1、表2 规定的最小法兰厚度值。

表 1 工作压力≤0.5MPa 时烘缸端盖的最小法兰厚度	        单位为毫米

| Do | 800 | 1000 | 1250 | 1 500 | 1 800/1 830 | 2000 | 2500 | 3000 | 3660 | 3800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ f1 | 30 |  |  | 35 |  | 45 |  | 55 | 60 | 68 |
| 注1：Do—烘缸缸体外直径。 注2：δ f1—端盖法兰厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2 工作压力＞0.5MPa 时烘缸端盖的最小法兰厚度                单位为毫米

| Do | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800/1830 | 2000 | 2500 | 3000 | 3660 | 3800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ f1 | 30 |  | 35 | 40 |  | 50 |  | 60 | 70 | 76 |
| 注1：Do—烘缸缸体外直径。 注2：δ f1—端盖法兰厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.4 端盖

端盖其它部位厚度应不小于端盖法兰的厚度。

6.3.5探伤仪及探头

6.3.5.1 仪器选择A型脉冲反射式超声探伤仪，仪器和探头的组合频率与探头的标称频率偏差不大于±8%。

6.3.5.2 探头一般应选用1.25P20Z、2.5P20Z 、2.5P20FG10。

6.3.6 增加测厚部位

有下列情况之一时，应增加测厚部位：

a) 出厂资料不全；

b) 缸体经过大面积打磨修理后；

c) 对腐蚀、磨损、宏观检验有怀疑；

d) 使用单位或者检验人员认为有必要时。

6.4 表面缺陷检测

6.4.1表面缺陷检测与评定

应按照 NB/T 47013.1 和 NB/T 47013.4 的规定进行。

6.4.2 重点部位

表面缺陷检测的重点部位如下：

a) 端盖法兰、端盖等应力集中的部位；

b) 宏观检验发现裂纹的部位；

c) 检测中发现裂纹时，应扩大表面无损检测的比例、区域；

d) 使用过程中碰撞过的部位；

e) 检验人员认为必要的部位。

6.5 硬度测定

6.5.1 硬度计

宜采用压头面积大的捶击式或回弹式硬度计。

6.5.2 测试方法

测试点在离缸体两端80 mm～100 mm范围内，每端各测四点，所测四点的硬度算术平均值为缸面硬度值。

6.5.3 要求

6.5.3.1 缸体外径不大于 2000 mm 时，缸面硬度应≥HB170，且≤HB220。

6.5.3.2 缸体外径大于 2000 mm 时，缸面硬度应≥HB190，且≤HB240。

6.5.3.3 对于材料有特殊要求（如添加合金元素）的铸铁缸体，缸面硬度应≤ HB260。

6.5.3.4 缸面两端硬度差应不大于 HB24。

6.5.4 重复测试

缸体硬度值不符合要求时，应重复测试。

6.6 其他检测

检验人员有怀疑时，可采用声学方法和超声波衰减方法检测。

6.7 强度校核

6.6.1 按 TSG 21-2016 中 8.3.11 的规定执行。

材料牌号不明，按照 HT200 进行强度校核，使用压力不得大于 0.3 MPa。

6.6.2 缸体按 QB/T 2551-2021 设计的可参见附录A 校核, 剩余壁厚不小于附录中的计算厚度，强度校核即为合格。

6.8 耐压试验

6.8.1 定期检验过程中发现裂纹的、硬度测试不符合要求的、壁厚减薄严重的、使用年限超过设计使用年限的、无设计年限但使用超过 20 年的以及使用单位或者检验机构对烘缸的安全状况有怀疑的，应进行耐压试验。

6.8.2 耐压试验按照 TSG 21-2016 中 8.3.13 的规定执行。

6.8.3 应选用液（水）压试验，不得采用气压、气液组合耐压试验方法。

6.8.4 采取有效措施保证烘缸的承重能力，不得损坏烘缸及支承。

7 安全状况等级评定

7.1.1 安全状况等级评定应按照 TSG 21-2016 中 8.5 的规定执行。

7.1.2 硬度重复测试不符合要求的，按以下原则处理：

a) 使用年限超过设计使用年限的或无设计年限但使用超过 20 年的，安全状况等级定为 5 级；

b) 使用年限未超过设计使用年限的或无设计年限但使用未超过 20 年的，根据硬度超出允许范围，安全状况等级可定为 4 级或 5 级；耐压试验合格，能够确认在规定的操作条件下安全使用的，安全状况等级可定为 3 级。

7.1.3 烘缸外观检验不符合本标准 6.2.3.2 要求的，安全状况等级定为 5 级。

8 检验结论及检验报告

8.1 检验结论

综合评定安全状况等级为 1 级至 3 级的，检验结论为符合要求，可以继续使用；安全状况等级为 4 级的，检验结论为基本符合要求，有条件的监控使用；安全状况等级为 5 级的，检验结论为不符合要求，不得继续使用。

8.2 检验报告

检验机构应当保证检验工作质量，检验时必须有记录，检验后出具报告，报告的格式应当符合 TSG 21-2016 附件J的要求(单项检验报告的格式由检验机构在其质量管理体系文件中规定)。检验记录应当详尽、真实、准确，检验记录记载的信息量不得少于检验报告的信息量。检验机构应当妥善保管检验记录和报告，保存期至少 6 年并且不少于该台压力容器的下次检验周期。

检验报告的出具应当符合以下要求：

(1) 检验工作结束后，检验机构一般在 30 个工作日内出具报告，交付使用单位存入造纸机械用铸铁烘缸技术档案；

(2) 造纸机械用铸铁烘缸定期检验结论报告应当有编制、审核、批准三级人员签字，批准人员为检验机构的技术负责人或者其授权签字人；

(3) 因设备使用需要，检验人员可以在报告出具前，先出具《特种设备定期检验意见通知书(1)》，将检验初步结论书面通知使用单位，检验人员对检验意见的正确性负责；

(4) 检验发现设备存在需要处理的缺陷，由使用单位负责进行处理，检验机构可以利用《特种设备定期检验意见通知书(2)》将缺陷情况通知使用单位处理完成并且经过检验机构确认后，再出具检验报告；使用单位在约定的时间内未能完成缺陷处理工作的，检验机构可以按照实际检验情况先行出具检验报告，处理完成并且经过检验机构确认后再次出具报告(替换原检验报告);经检验发现严重事故隐患，检验机构应当使用《特种设备检验意见通知书(2)》将情况及时告知使用登记机关。

8.3 检验信息管理

8.3.1 使用单位、检验机构应当严格执行本标准的规定，做好压力容器的定期检验工作，并且按照特种设备信息化工作规定，及时将所要求的检验更新数据上传至特种设备使用登记和检验信息系统;

8.3.2 检验机构应当按照规定将检验结果汇总上报使用登记机关。

8.4 检验案例

凡在定期检验过程中，发现造纸机械用铸铁烘缸存在影响安全的缺陷或者损坏，需要重大修理或者不允许使用的，检验机构按照有关规定逐台填写检验案例，并且及时上报、归档。

8.5 检验标志

检验结论意见为符合要求或者基本符合要求时，检验机构应当按规定出具检验标志。

附 录 A

（资料性附录）

不同直径规格缸体的计算厚度值

不同直径规格缸体的计算厚度见表A.1。

表A.1 不同直径规格缸体的计算厚度

| 烘缸缸体外径 Do/mm | 设计压力 P/MPa | 材料 | 计算厚度δ c/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 0.3 | HT200 | 7.2 |
|  | 0.5 | HT250 | 9.6 |
| 1000 | 0.3 | HT200 | 9.0 |
|  | 0.5 | HT250 | 12.0 |
| 1250 | 0.3 | HT200 | 11.3 |
|  | 0.5 | HT250 | 15.0 |
| 1500 | 0.3 | HT200 | 13.5 |
|  | 0.5 | HT250 | 18.0 |
|  | 0.8 | HT300 | 24.0 |
| 1800 | 0.3 | HT200 | 16.2 |
|  | 0.5 | HT250 | 21.6 |
|  | 0.8 | HT300 | 28.8 |
| 2000 | 0.3 | HT200 | 18.0 |
|  | 0.5 | HT250 | 24.0 |
|  | 0.8 | HT300 | 32.0 |
| 2500 | 0.3 | HT250 | 18.0 |
|  | 0.5 | HT250 | 30.0 |
|  | 0.8 | HT300 | 40.0 |
| 3000 | 0.3 | HT250 | 21.6 |
|  | 0.5 | HT250 | 36.0 |
|  | 0.8 | HT300 | 48.0 |
| 3660 | 0.3 | HT250 | 26.4 |
|  | 0.5 | HT300 | 36.6 |
|  | 0.8 | HT300 | 58.6 |
| 3800 | 0.3 | HT250 | 27.4 |
|  | 0.5 | HT300 | 38.0 |
|  | 0.8 | HT300 | 60.4 |
| 4600 | 0.3 | HT250 | 33.2 |
|  | 0.5 | HT300 | 46.0 |
|  | 0.8 | HT300 | 73.6 |