ICS 03.100.01

A 02

DB13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

土工管袋应用技术规范

（网上征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 设计	2

6 施工	3

7 试验方法	4

8 检验规则	5

9 质量评定	5

附　录　A 土工管袋筑堤工程单元工程质量等级评定表	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出。

本文件由河北省水利厅归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

土工管袋应用技术规范

- 范围

本文件规定了土工管袋的设计、施工、试验方法、检验规则、质量评定的要求。

本文件适用于大中小型河道治理工程清淤后，土工管袋在护坡工程中的应用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 13760 土工合成材料 取样和试样准备

GB/T 13762 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法

GB/T 14799 土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法

GB/T 14800 土工合成材料 静态顶破试验法（CBR法）

GB/T 15788 土工合成材料 宽条拉伸试验方法

GB/T 15789 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定

GB/T 16422.1 塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分：总则

GB/T 16422.2 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯

GB/T 16422.3 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯

GB/T 17630 土工布及其有关产品动态穿孔试验 落锥法

GB/T 17631 土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法

GB/T 17632 土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法

GB/T 17634 土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法

GB/T 17635.1 土工布及其有关产品 摩擦特性的测定 第1部分：直接剪切试验

GB/T 17636 土工布及其有关产品 抗磨损性能的测定 砂布/滑块法

GB/T 17637 土工布及其有关产品拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

土工管袋

土工管袋是一种由高强土工织物制成的可降解且具备脱水固化功能的大型管袋及包裹体。

充填排水

将泥浆充填至土工管袋袋体后，利用泥浆的自重使水分从土工管袋孔隙渗出。

铺设

将装有泥浆的土工管袋脱水固化后，做为堤防护坡工程材料。

断裂强度

土工管带进行拉伸强度试验时，试样受外力拉伸直至断裂时所具有的最大拉力，并换算到每单位宽度上具有的最大拉断力。。

纵向

产品的输出方向。

横向

与产品的输出方向垂直的方向。

- 基本规定

材料的种类应根据设计功能、工程要求、环境条件、施工条件等选用，选用时应考虑土工合成材料的拉伸强度、纵向、横向、接缝抗拉强度、渗透性、抗紫外线能力等物理性能、力学性能、水力学性能、耐久性和产品形态指标。

材料出厂时，每卷应有合格证、产品名称、类型规格、产品标准号、检验员签章、生产日期、厂名、厂址等标志内容。

材料运至现场后应按规定进行检测，并符合设计要求和相关标准、文件及本文件规定，检测合格后方可使用。

材料应用宜采取掩埋覆盖等保护措施，在暴露使用条件下应选用具有防老化性能的土工合成材料。

长期受力的材料应考虑其强度随时间的衰减。

- 设计

护坡应用断面形式应根据工程要求和水文地质条件等选用双棱体、单棱体或全棱体等确定。

堤身高度小于4m时，宜采用全棱体断面形式；堤身高度大于4m时，宜采用双棱体或单棱体断面形式；地下水位较高时应考虑布设排水管。

断面尺寸应根据堤身稳定、材料特性和使用要求通过计算分析确定。

背水坡坡度宜取1：1.5～1：3，迎水坡坡度要考虑防浪要求、地基条件、护面施工方便等情况。防浪要求低、地基条件好、护面施工方便的可取较陡的坡度；反之，宜取较缓的坡度。

风浪较小时可采用100g/m2～230g/m2的有纺土工织物；风浪较大时，宜采用230g/m2以上的有纺土工织物，且迎浪面和顶部宜采用土工复合材料。

采用抛填施工的袋体宜采用230g/m2以上的有纺土工织物或土工复合材料，单个袋体尺寸宜取(3m～6m)*(4m～8m)。

充填料宜选用砂性土，并按照其所在堤防级别满足密实度要求，粒径大于0.075mm的颗粒含量应大于50%，黏粒含量应小于10%。

充填袋筑堤的边坡宜采用无纺土工织物反滤层，并覆盖碎石、袋装碎石垫层进行保护，迎水坡水下部分保护层厚度不宜小于300mm，迎水坡水上部分及背水坡不宜小于150mm。

土工管袋充填后，逐步失水固结，其高度逐渐降低。固结后的稳定高度应进行估算，需满足工程设计要求。

- 施工

一般规定

产品在运输过程中应有防晒、防雨等措施，装卸过程中防止尖锐物体钩划。

原材料应遮盖储存在阴凉、通风、干燥的地方，暴露存放不得超过3个月。

施工前应制定铺设规划，材料应按铺设规划方案裁剪和拼接，不得被污染和损伤。

施工时间应避免在高温、寒冷或多雨季节。

充填铺设

材料的品种、规格和强度、渗透性、抗老化性能等应满足设计和相关产品技术标准要求，接缝处强度不宜低于土工织物拉伸强度的70%。

宜采用水力方法造浆和充填，充填压力应控制在袋体强度允许范围内，充填饱满度宜为80% 。充填排水固结后的厚度不应小于设计要求，充填料干重度不应小于14.5kN/m3。

充填口应布置在袋体上表面，充填口数量应根据袋体的尺寸、充填料粒径和充填压力确定，充填时应确保袋体的充填饱满度和平整度。

风浪较大或床面具有一定坡度时，充填袋内宜设置一定数量的隔仓。充填完成后，应及时绑扎充填口。

充填料取料位置位于堤体附近时,取料坑应与堤体的坡趾具有足够的距离。

同层相邻袋体接缝处应预留收缩量，充填后的袋体不应形成水平通缝。

铺设前应对基底进行处理，表面存在杂物和薄层流泥时应予清除，存在局部凸起或坑洼时宜进行整平。

铺设时应垂直于堤轴线方向连续铺设,上下袋体应错缝排列，应分层施工，上下层袋体施工间歇时间应满足充填袋排水固结要求。地基采用排水固结法处理时，加载速度尚应满足地基承载力要求。

铺设后的外形尺寸应满足设计要求。

覆盖保护前，应检査袋体是否有破损，有破损时应及时修补或更换袋体。

质量检查

应根据工程实际情况，制定施工质量检查细则。

施工时应有专人随时检查，隐蔽工程应进行实时检查，每完成一道工序应按设计要求及时进行质量检查，合格后方可进行下道工序。

基面处理质量检查应符合以下要求：

检查项目包括基面清理、基面平整；

基面清理采用观察法进行全数检查，质量标准符合设计要求；

基面平整采用观察法进行全数检查，质量标准平顺、无带棱杂物，符合设计要求；

袋体充填质量检查应符合以下要求：

- 检查项目包括堤顶高程、堤顶轴线偏移、充填材料、搭接和固定方式、相邻袋体间局部最大缝宽、积水和泌水、袋体外观；

- 堤顶高程和堤顶轴线偏移采用量测法进行全数检查，质量标准符合设计要求；

- 充填材料通过试验法进行检查，检查数量应符合试验检测频次，质量标准符合设计要求；

- 搭接和固定方式采用观察法进行全数检查，质量标准符合设计要求；

- 相邻袋体间局部最大缝宽采用量测法进行全数检查，质量标准符合设计要求；

- 积水和泌水采用观察法进行全数检查，质量标准无外部水流入，泌水排出及时；

- 袋体外观采用量测法进行检查，每批不少于3个测点，质量标准无破损，尺寸、附件符合设计要求。

- 试验方法

单位面积质量偏差率

按GB/T 13762的规定执行，以标称值作为基准值计算单位面积质量偏差率，以百分率表示，精确到0.1%。

幅宽偏差率

按GB/T 4666的规定执行，幅宽超过4m至少2人测定，以标称值作为基准值计算幅宽偏差率，以百分率表示，精确到0.1%。

断裂强度和标称断裂强度

按GB/T 15788的规定执行。

顶破强力

按GB/T 14800的规定执行。

垂直渗透系数

按GB/T 15789的规定执行。

有效孔径

按GB/T 14799的规定执行。

动态穿孔性能

按GB/T 17630的规定执行。

刺破强力

按GB/T 19978的规定执行。

湿筛孔径

按GB/T 17634的规定执行。

摩擦系数

按GB/T 17635.1的规定执行。

抗紫外线性能

按GB/T 16422.1～16422.3的规定执行，通常测定光照后强力保持率，试验时间可根据需要选定。

抗酸碱性能

按GB/T 17632的规定执行。

抗氧化性能

按GB/T 17631的规定执行。

抗磨损性能

按GB/T 17636的规定执行。

蠕变性能

按GB/T 17637的规定执行。

- 检验规则

检验项目

外观质量检验项目包括断经、断纬，缺经、缺纬，布面不匀、折痕，杂物，破损等。

内在质量检验项目包括纵向和横向标称断裂强度、单位面积质量偏差率、幅宽偏差率、断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、顶破强力、垂直渗透系数、有效孔径、动态穿孔性能、刺破强力、摩擦系数、湿筛孔径、抗紫外线性能、抗酸碱性能、抗氧化性能、抗磨损性能、蠕变性能等。

检验批

按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。

抽样

检验批不大于50卷，抽样数量为2卷；检验批大于50卷，抽样数量为3卷；

从一批产品中随机抽取相应数量的卷数，样品的抽取和试样的制备按GB/T 13760的规定执行。

判定

内在质量的检验应从批样的每一卷中距端头至少3m随机剪取样品，以所有样品的平均结果表示该批产品的内在质量。

外观质量检验应对批样的每卷进行评定，如果所有卷均合格，则外观质量合格。如出现不合格卷时，则该批产品重新取样进行复检。若复检卷均合格，则该批产品外观质量合格；如果复检结果仍有不合格卷，则该批产品外观质量不合格。

内在质量判定和外观质量判定均为合格，则该批产品合格。

- 质量评定

一般规定

单元工程质量等级划分为优良、合格、不合格，不合格单元工程应经过处理，达到合格标准后，再进行单元工程质量复评。

单元工程质量评定应提交初检记录、复检记录、终检记录和材料检验检测资料。

单元工程按设计或施工检查验收的区段划分，每一区段为一个单元工程。

单元工程质量检查项目分为主控项目和一般项目两类。主控项目有基面清理、堤顶高程、堤顶轴线偏移、充填材料、搭接和固定方式。

单元工程质量评定

合格，主控项目符合质量标准，一般项目每项应有不少于70%的检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

优良，主控项目符合质量标准，一般项目每项应有不少于90%的检查点符合质量标准，且不合格点不应集中。

土工管袋筑堤工程单元工程质量等级评定表按附录A表的格式填写。

土工管袋筑堤工程单元工程质量等级评定表

（规范性附录）

土工管袋筑堤工程单元工程质量等级评定表

| - 单位工程名称 |  |  |  |  | - 单元工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分部工程名称 |  |  |  |  | - 起止桩号（高程） |  |  |  |
| - 单元工程名称、部位 |  |  |  |  | - 检验日期 |  |  |  |
| - 项类 | - 检查项目 |  |  | - 质量标准 | - 检查记录 |  |  |  |
| - 主控项目 | - 1 | - 基面清理 |  | - 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | - 2 | - 堤顶高程 |  | - 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | - 3 | - 堤顶轴线偏移 |  | - 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | - 4 | - 充填材料 |  | - 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | - 5 | - 搭接和 - 固定方式 |  | - 符合设计要求 |  |  |  |  |
| - 一般项目 | - 检查项目 |  |  | - 质量标准 | - 检查记录 |  |  |  |
|  | - 1 | - 基面平整 |  | - 平顺、无带棱杂物，符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | - 2 | - 相邻袋体间 - 局部最大缝宽 |  | - 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | - 3 | - 积水和泌水 |  | - 无外部水流入， - 泌水排出及时 |  |  |  |  |
|  | - 4 | - 袋体外观 |  | - 无破损，尺寸、 - 附件符合设计要求 |  |  |  |  |
| - 施工单位 | - 自检结果 |  | - 主控项目 |  | - 监 - 理 - 单 - 位 | - 检查结果 | - 主控项目 |  |
|  |  |  | - 一般项目 |  |  |  | - 一般项目 |  |
|  | - 评定等级 |  |  |  |  | - 评定等级 |  |  |
|  | - 质量负责人 |  |  |  |  | - 监理工程师 |  |  |