ICS ##. ###. ##

R ##

DB13

河   北   省   地   方   标   准

DB13/T ×-×××

雾封层施工技术指南

Technical Guide for Fog Seal

20××-01-01发布                             20××-01-01实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4基本规定	2

5技术要求	2

6设备要求	3

7 施工工序	4

8 施工质量控制及验收标准	6

附  录 A	8

附  录 B	9

附  录 C	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司、河北省道路结构与材料工程技术研究中心、河北交通投资集团有限公司。

本文件主要起草人：王联芳、蒲昌瑜、孟会林、郭晓华、刘志强、栾扬、王庆凯、田中男、焦依坤、孙超、马华宝、王佳、刘佳辉、骆妍、赵占林、魏贵岭。

雾封层施工技术指南

1 范围

本文件规定了乳化沥青类雾封层施工技术的术语和定义、材料要求、施工工艺，确立了施工质量管理与验收技术要求。

本文件适用于河北省各等级公路沥青路面贫油、麻面、轻微松散及沥青膜减薄等状况修复，对渗水系数超120ml/min、纵横向裂缝深度小于10mm的路段亦有效果，等外公路和城镇道路可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。

JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42 公路工程集料试验规程

JTG H30-2015 公路安全养护作业规程

JTG F90-2015 公路工程施工施工安全技术规范

JTG H10-2009 公路养护技术规范

JTG 3450-2019 公路路基路面现场测试规程

GB 326-2007 石油沥青纸胎油毡

GB/T 20808 纸巾纸

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

雾封层

指将乳化沥青混合物采用专用高压喷洒设备以雾状形式喷洒到既有路面表层，达到密封隔水、抑制松散和部分修复老化的一种预防性养护技术。

3.2

含砂雾封层

指在雾封乳化沥青混合物中加入抗滑颗粒以延缓甚至阻止雾封施工所造成的路面抗滑性能下降的一种改进技术。

3.3

乳化沥青混合物

由乳化沥青、改性剂及其他添加剂按一定比例组成的材料，可改善乳化沥青固有性能。

3.4

抗滑颗粒

特指用于含砂雾封层技术的由一定级配组成的细粒砂，包括但不限于金刚砂、石英砂、玄武岩机制砂等细集料颗粒，粒径要求一般不小于70目。

3.5

改性剂

指较易分散于乳化沥青乳液中，随水分蒸发形成互联的聚合物网路，以改善普通乳化沥青防渗水及黏附性能的聚合物或胶乳类物质，包括但不限于SBS、SBR丁苯橡胶乳液、水性环氧树脂等材料。

3.6

其他添加剂

特指结合公路病害实际情况以及使用需求的功能型添加材料，使路面病害修复的同时具备夏季降温、冬季融冰等属性，其掺入不应对雾封层材料性能产生不利影响。

4基本规定

4.1 一般要求

4.1.1 雾封层用于高速公路、一级公路时，应采用含砂雾封层。

4.1.2 由酸性岩石、鹅卵石等破碎集料铺筑的沥青路面不得使用雾封层技术养护。

4.1.2 应以机械化施工为主，采取措施减少施工作业对交通的影响，做到安全生产、文明施工、节约资源、保护环境。

4.2实施效果

4.2.1 封堵填充路表细小裂缝与裂隙，有效降低路面渗水系数。

4.2.2 减少路表松散，延缓或逆转路面沥青膜的老化，提升旧沥青胶结料的附着力。

4.2.3 抗滑性能满足规范及设计要求，不得出现抗滑性能不足的情况。

5技术要求

5.1 乳化沥青及其混合物

5.1.1 乳化沥青基材应保证具备一定的渗透能力，技术要求应符合表1规定，喷洒前需稀释的，材料在喷洒过程中应能保持性能稳定。

表1  乳化沥青的技术要求

| 项目 |  | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | — | 慢裂 | JTG E20/T0658 |
| 离子类型 |  | — | 阳离子 | JTG E20/T0653 |
| 筛上残留物（1.18mm筛） |  | % | ≤0.1 | JTG E20/T0652 |
| 蒸发残留物 | 蒸发残留物含量 | % | ≥50 | JTG E20/T0651 |
|  | 针入度（100g，25℃，5s） | 0.1mm | 50~300 | JTG E20/T0604 |
|  | 延度（15℃） | cm | ≥40 | JTG E20/T0605 |
| 常温贮存 稳定性 | 1d | % | ≤1 | JTG E20/T0655 |
|  | 5d | % | ≤5 |  |

5.1.2 乳化沥青混合物技术要求应符合表2的规定。

表2  乳化沥青混合物的技术要求

| 项目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳化沥青混合物与粗集料黏附性 | — | 5级 | JTG E20/T0616 |
| 筛上残留物（1.18mm筛） | % | ≤0.1 | JTG E20/T0652 |
| 注：黏附性试验试样应按照施工时乳化沥青混合物与水的配合比混合制成，并经1.18mm滤网过滤。 |  |  |  |

5.2抗滑颗粒

含砂雾封层用抗滑颗粒技术要求应符合表3的规定。

表3  抗滑颗粒的技术要求

| 项目 |  | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 |  | g/cm3 | ≥2.5 | JTG E42/T0328 |
| 吸水率 |  | % | ≤2 | JTG E42/T0330 |
| 砂当量 |  | % | ≥85 | JTG E42/T0334 |
| 通关下列筛孔（mm）的质量百分率(%) | 2.36 | mm | 100 | JTG E42/T0327 |
|  | 1.18 | mm | 90~100 |  |
|  | 0.3 | mm | 5~70 |  |
|  | 0.075 | mm | 0~5 |  |

5.3 含砂雾封层材料

乳化沥青混合物、抗滑颗粒、水按照施工配合比混合后，技术要求应符合表4的规定。

表4 含砂雾封层材料的技术要求

| 项目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旋转黏度（25℃） | Pa·s | 1~3.5 | JTG E20/T0625 |
| 残留物含量 | % | ≥56 | 附录A |
| 表干时间 | h | ≤5 | 附录B |
| 湿轮磨耗试验磨耗值（1d） | g/m2 | ≤350 | 附录C |

6设备要求

6.1 一般规定

6.1.1 原路面清洁应配备道路清扫机、高压水车、高压吹风机等设备，确保施工作业区域的清洁。

6.1.2 施工应采用全自动雾封层专用喷洒车进行机械化施工，同时需配备小型手持式喷洒机具以及橡胶推板、滚刷等辅助机具以应对小面积区域作业。

6.2参数配置

6.2.1 雾封层专用喷洒车应至少配备沥青灌、砂料仓、混料罐、液压动力及控制系统、沥青砂浆喷洒装置，可根据施工要求控制洒布量，调节洒布宽度。

6.2.2 设备混料灌容量不宜小于6t且应配备相应的搅拌装置，以对混合料充分搅拌，防止乳化沥青混合物与抗滑颗粒离析的发生，保证喷洒质量。

6.2.3 设备应配有过滤器对材料进行过滤，防止材料不均匀而阻塞管道或喷洒嘴，确保喷洒连续均匀。

6.2.4 设备应配有循环洒布系统，系统泵送压力可调可控，连续工作状态压力可稳定在110-130PSI范围内，其喷洒管道宜选用金属材质，外螺纹接头喷油嘴，可保证混合料流量达100~200kg/min，喷油嘴能产生高冲击力的扇形喷雾，喷流角度θ为0°～95°，喷雾应分布均匀。

6.2.5 设备的喷洒管离地高度应为350mm~450mm并能予以固定，喷油管轴线方向与喷油嘴开口缝中心线夹角呈10°~25°，相邻喷油嘴间距为200mm~400mm，喷油嘴的喷雾宽度应相互重叠，同一地点接受2~3个喷油嘴的喷洒，不得出现花白条或条状，也不得堆积。

6.2.6 喷洒系统宜配有挡板，防止喷洒过程中材料飞溅。

6.3检查与标定

6.3.1 喷洒设备在首次使用、新项目开工、原材料和用量发生变化时应进行标定。

6.3.2 设备到场后应及时对喷洒系统、控制系统、沥青罐、混料罐等进行检查，确保各个工作系统可正常运行，罐体内无残留。

6.3.3 设备到场后需完成喷洒计量系统的标定，喷洒率标定可按下列步骤进行：

a）准备净尺寸50cm×50cm的油毛毡或棉纺纸，测得其质量为M1，精确至0.1g。

b）将已称重的油毛毡或棉纺纸置于待施工路面的行车道中央，以正常的施工作业条件喷洒驶过。

c）称取油毛毡或棉纺纸与骑上雾封层混合料的总质量M2，精确至0.1g。

d）按式（6.3.3）计算喷洒率Sr：

Sr=M2-M1250  ···················（6.3.3）

e）计算不少于3块油毛毡或棉纺纸的喷洒率，以平均值作为测试结果。

7 施工工序

7.1 一般规定

7.1.1 确定施工期限后，应做好温度、湿度、风力等气候条件的采集与记录，确保施工及养生期，气温高于10℃、地表温度不低于15℃、风力小于5m/s、24h无雨雪天气。

7.1.2 施工前应做好施工路段的安全布控、交通管制及人员安全防护工作，有效封闭施工作业路段，遵照JTG H30-2015中5.0.2的要求设置指示标志、引导标志，依据JTG H30-2015中3.0.9~3.0.12和JTG F90-2015中7.3.1的要求规范现场人员安全作业。

7.2施工准备

7.2.1 正式施工前应比对设计文件完成路面病害、交通标线等路况调查，掌握原路面各项指标检测情况。

7.2.2 原路面整体结构强度不足的，必须根据具体情况选择合适的方法进行补强，满足强度要求后方可进行雾封层施工。

7.2.3 原路面存在坑洞、大于3mm裂缝、路面接缝不规则等问题，需按照JTG H10-2009中4.2.4要求进行处理。

7.2.4 正式施工前，采用人工清扫、鼓风机、吹风机、清扫机或高压水车冲洗等方式清洁路面，清洁后的路面应无杂物，表面洁净无浮尘，必须采用高压水车冲洗路面时，应在路面干燥后开展施工作业。

7.2.5 用塑料胶带纸或PVC管对道路标线、路缘石进行覆盖保护，防止施工作业污染路面构造物，待施工完毕完全固化后，移去保护措施。

7.3试验段喷洒

7.3.1 雾封层材料的喷洒率，应根据原路面技术状况、表观致密程度、粗糙度、路面渗水、松散麻面情况，在设计的基础上做出合理调整，可按下列方法确定：将设计文件中确定的雾封层材料用量均匀的倾倒在1m2路面上，如胶结料没有完全被表面吸收，可适当减少胶结料用量，调整后继续重复上述步骤，直到胶结料完全被表面吸收，其计算结果为适宜的喷洒率。

7.3.2 正式施工前，应根据路面状况有针对性喷洒试验段，试验段长度应不小于200m。

7.3.3 根据试验段喷洒效果，确定喷洒工艺参数，包括喷洒量、作业时速、洒布管的离地高度、喷洒压力、喷流角度和相邻洒布带重叠宽度。

7.3.4 当采用双层喷洒时，应分别确定各层喷洒量，以及前一层的表干时间。

7.4喷洒施工

7.4.1 施工作业的起点和终点位置铺设油毛毡，以保证边缘整齐。

7.4.2 乳化沥青混合物可于施工前一天加入洒布车，进入混料罐前需进行过滤，含砂雾封层施工一般当天进行乳化沥青混合物与抗滑颗粒的混合，混合过程中的环境温度应控制在20~30℃之间，搅拌装置开动30min以上方可进行喷洒。

7.4.3 根据试验段获取的参数合理调整喷洒宽度，匀速开展喷洒作业，施工作业后喷洒效果均匀，不留白、不流淌、未形成油膜。

7.4.4 现场技术人员应持续跟踪作业，如发现喷洒量不足或出现不均匀状态，应及时分析原因并予以调整。

7.4.5 当喷洒设备中的材料使用完毕后，应到指定位置进行注料，如停机时间过长，喷洒前应重新充分搅拌，以免出现沉降离析现象影响喷洒效果。

7.4.6 应尽量减少施工段落横缝的数量，不得不产生横缝时，喷洒车辆需退回到接缝位置前的2~4m，铺好油毡再进行洒布，洒布后撤走油毡。

7.4.7 表面致密、轻微渗水、轻度松散麻面的路段可采用单层洒布的形式；表面粗糙、较重渗水、空隙率较大、重度松散麻面且贫油的路段需采用双层洒布的形式，在洒布完一遍后，根据固化情况再进行下一层的施工。

7.4.8 当发现喷洒结束后路面有留白时，应及时进行人工补洒；当有材料聚集时，应及时刮除，防止应不均匀喷洒导致剥离、斑纹、泛油。

7.4.9 施工完立即清理喷洒设备，做到彻底清除固体残留物，防止喷嘴堵塞，影响下次施工。

7.5养生与开放交通

7.5.1 应根据材料的品种和气候条件确定雾封层的养生时间，由专门防护人员维持养生期交通秩序，禁止一切车辆和行人通行。

7.5.2 一般在气温25℃，空气湿度小于70%RH的条件下，单层洒布施工养生时间不得低于3h，双层洒布施工养生时间不得低于4h。

7.5.3 当雾封层满足养生要求完全干燥成型时，方可由施工人员撤去锥桶、指示引导标志，恢复标线、路缘石等一切构造物原貌，开放交通。

8 施工质量控制及验收标准

8.1原材料质量控制

8.1.1施工原材料出厂时应按照本文件5.1~5.3的要求提供出厂报告，并在到场后按相应的检查频度开展型式检验。

8.1.2 乳化沥青混合物同一类型、同一型号10t为一批，抗滑颗粒同一规格、同一料源5t为一批，分批至最后剩余不足部分为一批。

8.1.3 按施工配比混合的含砂雾封层材料10t为一批，分批至最后剩余不足部分为一批。

8.1.4 材料检验以批为单位，检验从每批产品中随机抽取，总量不少于5kg，经搅拌均匀后分成2份密封好，1份送检，1份封样保存，检测项目及要求如表5所示。

表5材料质量检验要求

| 检测项目 |  | 检测频度 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳化沥青混合物 | 乳化沥青混合物与粗集料黏附性 | 每批一次（单日用量不足一批次时按每日一次） | 条文5.1.2 | T0616 |
|  | 筛上剩余量（筛孔尺寸1.18mm）（%） |  |  | T0652 |
| 抗滑 颗粒 | 表观相对密度 |  | 条文5.2 | T0328 |
|  | 吸水率（%） |  |  | T0330 |
|  | 砂当量（%） |  |  | T0334 |
|  | 级配 |  |  | T0327 |
| 含砂雾封层材料 | 旋转黏度（25℃）（Pa·s） |  | 条文5.3 | T0625 |
|  | 有效物含量（%） |  |  | 附录A |
|  | 表干时间（h） |  |  | 附录B |
|  | 湿轮磨耗试验磨耗值（1d）（g/m2） |  |  | 附录C |

8.2施工过程控制

施工过程中应对现场质量随时进行测评，检测项目、检测频率、质量要求及检测方法应符合表6规定。

表6  施工过程检测要求

| 检测项目 | 检测频度 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面状态 | 随时 | 路面洁净无浮尘，干燥不潮湿 | 目测 |
| 施工环境温度 | 随时 | 气温＞10℃、风力＜5m/s、湿度＜70%RH | 温湿度计观测 |
| 洒布量 | 1次/工作日 | 符合设计要求 | 条文6.3.3 |
| 喷洒系统 | 随时 | 压力110-130PSI、流量100~200kg/min | 压力表或流量计观测 |
| 接缝 | 每天 | 平整、顺直、美观 | 量测 |
| 外观质量 | 随时 | 表面喷洒均匀、无积聚、无留白 | 目测 |

8.3交工验收标准

雾封层或含砂雾封层施工的工程验收标准应符合表7的规定

表7  交工验收检验标准

| 检测项目 |  | 检测频度 | 质量要求或允许误差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 |  | 全线连续 | 表面均匀一致，无流淌、露白等现象，纵向接缝顺直美观，无漏洒、多洒 | 目测 |
| 渗水系数（mL/min） |  | 5处/km或1处/2000m2 | ≤10 | T0971 |
| 洒布宽度 |  | 5断面/km | 设计宽度±30mm | 钢卷尺量测 |
| 抗滑性能 | 摆值 (BPN) | 5处/km或1处/2000m2 | 符合设计要求（雾封层），不低于原路面（含砂雾封层） | T0964 |
|  | 构造深度(mm) | 5处/km或1处/2000m2 | （TD施工前-TD施工后）/TD施工前≤20% | T0961 |
| 注1：检测频率针对呈公里的，选择5处/km；对于呈断续施工片区的，选择1处/2000m2 注2：施工前后获取的检测指标数据应尽可能保证在相同点位附近，以更好的评价施工质量。 |  |  |  |  |

附  录 A

（资料性附录）

有效物含量测定方法

A.1 目的与适用范围

确定含砂雾封层喷洒材料的实际有效物含量。

A.2 试验准备

本试验需要下列仪器：

a）天平：称量6kg，感量不大于0.1g。

b）烘箱：带强制通风，温度能控制在135℃±3℃。

c）薄膜烘箱试验试样盘。

A.3 方法与步骤

试验步骤如下：

a）将含砂雾封层材料各组分按照施工配合比进行混合，搅拌均匀。

b）称取试样盘质量m1，在试验盘中倒入50g±1g试验m2，精确至0.1g。

c）将盛有试验的试验盘放入预热到135℃的烘箱中，让水分充分蒸发，放置3h后，每隔20min从烘箱中取出称量，质量没有发生变化则认为达到恒重。

d）将试样盘从烘箱中取出，在室温下冷却10min后称取质量m3，精确至0.1g。

A.4计算

有效物含量按式（A.1）计算，保留1位小数：

W=m3-m1m2×100%····················（A.1）

式中：W——乳化沥青混合物或含砂雾封层材料有效物含量；

m3——蒸发后试样盘与试样总质量（g）；

m1——试样盘质量（g）；

m2——试样质量（g）。

A.5报告

同一种材料至少平行试验2次，2次试验结果的差值不大于0.4%时，取平均值作为试验结果，重复性试验的允许误差为0.8%，再现性试验的允许误差为1.6%。

附  录 B

（资料性附录）

表干时间测定方法

B.1 目的与适用范围

确定含砂雾封层喷洒材料的实际表干时间。

B.2 试验准备

本试验需要下列仪器：

a）石油沥青纸胎油毡(以下简称油毡)应符合GB 326-2007中Ⅲ型的规定，圆片直径为286mm±5mm。

b）刮板：橡胶刮片，长300mm 或涂布器。

c）纸巾应符合 GB/T 20808 的规定。

d）其他：计时器、搅拌棒和烧杯等。

B.3 方法与步骤

试验步骤如下：

a）将含砂雾封层材料中各组分按照施工配合比在温度为25℃±3℃的条件下混合均匀，并根据实际施工喷酒量均匀地涂布于油毡上。

b）将制备好的试样于温度 25℃ ±3℃、相对湿度 50% ±5%的环境中水平放置，记录试验开始时间t1。

c）静置2h后，每隔15min 用棕褐色纸巾轻轻按压试样表面，检验其表面的干燥状况。当纸巾上看不到水渍印迹时，记录此刻为试验结束时间。

B.4计算

表干时间按式（B.1）计算，保留2位小数：

t=t2-t1····················（B.1）

式中：t——表干时间（h）；

t1——试验开始时间（h）；

t2——试验结束时间（h）。

B.5报告

同一种材料至少平行试验2次，2次试验结果的差值不大于0.5h时，取平均值作为试验结果。

附  录 C

（资料性附录）

湿轮磨耗试验磨耗值（1d）测定方法

C.1 目的与适用范围

确定含砂雾封层喷洒材料的耐磨耗性能。

C.2 试验准备

本试验需要下列仪器：

a）油毡圆片，直径286mm±5mm。

b）湿轮磨耗仪应满足JTG E20中T0752的技术要求。

c）天平：称量 6kg，感量不大于 0.1g。

d）水浴：温度控制在 25℃±1℃。

e）烘箱:带强制通风,温度控制在 60℃±3℃。

f）其他：烧杯、搅棒、涂布器和刷子等。

C.3 方法与步骤

试验步骤如下：

a）将含砂雾封层材料各组分按照施工配合比在温度为25℃±3℃的条件下混合，搅拌均匀后密封保存备用，宜在1h内进行试验。

b） 将油毡平铺在操作台上，将含砂雾封层材料按照施工时酒布量均匀地涂布于油毡上。

c）将试件放入60℃±3℃的烘箱中烘至恒重，时间宜不少于16h。

d）从烘箱中取出试件，冷却至室温，称取油毡及试件的总质量m1，精确至0.1g。

e）将试件放入25±1℃的水浴中浸泡、保温24h。

f）把试件从水浴中取出，放入湿轮磨耗仪试样托盘中，往试样托盘中加入25℃的水，使试件完全浸入水中，水面到试件表面的深度不少于6mm。

g）把装有试件的试样托盘固定在磨耗仪升降平台上，提升平台并锁住，此时试件顶起磨耗头。

h）开动仪器，使磨耗头转动300±2s后停止。每次试验后转动磨耗头上的橡胶管以获得新的磨耗面（用过的面不应再使用），或换上新的橡胶管。

i）降下平台，将试件从盛样盘中取出冲洗，然后放入60℃烘箱中烘至恒重。

j）从烘箱中取出试件，冷却至室温，称取油毡和试件的总质量m2，精确至0.1g。

C.4计算

湿轮磨耗试验磨耗值按式（C.1）计算，保留1位小数：

WTAT=m1-m2A····················（C.1）

式中：WTAT——湿轮磨耗试验磨耗值（g/m2）；

m1——磨耗前试件质量（g）；

m2——磨耗后试件质量（g）；

A——磨耗头胶管的磨耗面积，由仪器说明书提供（m2）。

C.5报告

当一组测定值中某个测定值与平均值大于标准差的k倍时，该测定值应予舍弃，并以其余测定值的平均值作为试验结果。当试样数目n为3、4、5、6时，k值分别为1.15、1.46、1.67、1.82。一组试件个数宜不少于3个。