| ICS | 23.040.70 |
| --- | --- |
| CCS | G 42 |

13

河北省地方标准

DB13/TXXXX—XXXX

耐导热油高压输送专用胶管制作工艺

Process of Special Rubber Tube for High Pressure Transportation of Heat Resistant Oil

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由衡水市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：河北东劲液压橡塑制品有限公司、东劲集团股份有限公司、南尧橡塑科技有限公司、西科智能装备有限公司、北宇检测技术有限公司、中创河北橡塑研究院有限公司、河北劲派橡塑管件研究所、山东东劲橡塑科技有限公司、河北九商新材料有限公司、河北博陆多液压设备有限公司、景县云创橡塑有限公司、景县质量技术监督检验所。

本文件主要起草人：刘宙鑫、马海瑞、王银菊、野庆林、马海清、刘一鸣、陈晓明、苏巧伶、戴桂敏、孙立娜、王经经。

耐导热油高压输送专用胶管制作工艺

范围

本文件规定了耐导热油高压输送专用胶管 (以下简称“耐导热油高压管”)的工艺结构、结构型别、设备要求、工艺要求。

本文件适用于在-40℃-120℃之间的环境温度条件下使用的耐导热油高压管，输送温度在 0℃-220℃之间的介质油。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5563 橡胶塑料软管与软管组合件液压试验方法

GB/T 7528橡胶和塑料软管及软管组合件术语

GB/T 9573橡胶和塑料软管及软管组合件软管尺寸和软管组合件长度测量方法

GB/T 24145旋转钻探和减震用橡胶软管和软管组合件 规范

术语和定义

GB/T 7528 界定的术语和定义适用于本文件。

工艺结构

由内至外依次由内胶复合层、内骨架承压复合层、中胶粘合隔热复合层、外骨架承压复合层和外覆复合层组成。

内胶复合层由两层或多层特种超高分子塑料膜、特种高性能的耐热油的混炼橡胶层复合交叉组成，由橡塑挤出机复合挤出制成。

内骨架承压复合层为内编织复合层，先由耐高温聚酯线编织层，且内编织层为1-3层，层数根据压力任选，编织层间有超薄粘合隔离胶，且内编织层的覆盖面积为75％-95％，覆盖面积根据本橡胶管的承受压力具体设计：编织层的层数、聚酯线直径、每锭聚酯线的根数、编织角度等指标，且内编织层为1-3层，层数根据压力任选，编织层间超薄粘隔离胶，且内编织层的覆盖面积为75％-95％，覆盖面积根据本橡胶管的承受压力具体设计：编织层的层数、钢丝直径、每锭钢丝的根数、编织角度等指标。再由高强度钢丝编织而成

中胶粘合隔热复合层由较厚的耐热油的混炼特种复合橡胶制成和外覆缠绕工艺的耐高温隔热材料2层或4层，根据耐热油温度高低任选。

外骨架承压复合层，由高强度金属丝缠绕而成的，缠绕层为2层或4层或6层，层数根据压力任选，缠绕层间有超薄粘合隔离胶。

外覆复合层由特种高性能的耐热油的混炼橡胶层和耐高温非金属编织耐热隔离层组成的复合层。需方不要求耐高温非金属编织耐热隔离层的也可不添加本结构。

- 5  结构型别

耐导热油高压管包括但不限于如下类型：

A型-1层线编织层、1层钢丝编织层、2层耐高温隔热材料和2层钢丝缠绕的高温中压重型软管。

B型-2层线编织层、2层钢丝编织层、4层耐高温隔热材料和4层钢丝缠绕的高温高压重型软管。

C型-3层线编织层、3层钢丝编织层、6层耐高温隔热材料和6层钢丝缠绕的高温超压重型软管。

6  设备要求

- 6.1  制作设备

塑料挤出机、橡胶挤出机、编织机、缠绕机、缠膜机、缠解水布机、硫化装置、脱芯机等。（根据不同产品的工艺要求选用不同规格的制作设备）。

- 6.2  总成装配工具

无尘切割机、剥胶机、清洗机、装头机、扣压机、标尺、激光刻字机等。

- 工艺要求

- 7.1 工艺流程

耐导热油高压管工艺按图1执行。

耐导热油高压管工艺流程

- 7.2  规格尺寸及长度偏差

- 7.2.1  规格尺寸

耐导热油高压管规格尺寸依据需方技术要求制定具体施工工艺，并严格按工艺执行；耐导热油高压管组合件的规格尺寸根据需方图纸进行生产加工。检验合格的扣压连接件、高耐磨芯法兰等配件均按图纸或标准进行装配。

- 7.2.2  长度偏差

按照GB/T 9573测量，软管及软管组合件偏差范围：1000mm及以下长度公差为±10.0mm，1000mm以上长度公差为±1.0%。

- 7.3 外观检查

耐导热油高压管和软管组合件外表面应无明显可视缺陷，不允许有气泡、离层、裂口、露骨架层等影响使用的缺陷，确认软管标识正确 ,并已正确标记 （成品检验工序），此外 ,应检查软管组合件 ,以确认安装了正确的配件（扣压工序）。

- 7.4 管件处理

将所需管件刺出毛刺、去污垢后，进行电镀6价铬镀锌，晾干后进行装配。

- 7.5  管体切管

耐导热油高压管切管后的管体端部平整。

- 7.6  剥胶

剥胶处均匀、整齐、剥胶长度、剥胶倒角应符合装配要求，且剥胶处完全露出增强层。

- 7.7  组合件的装配要求

检验合格的耐导热油高压管，应先用装管机卡盘卡紧连接件，手持管体缓慢地插入接头芯子内，使其达到装配要求位置。

- 7.8  扣压

- 7.8.1扣压参数

根据耐导热油高压管尺寸和装配质量要求，确认连接件装配到位并固定于耐导热油高压管端部。安装扣压机模具，然后调整扣压压力和模具行程。将需加工的一端送至扣压模具中心，启动扣压机进行扣压，测量回填管连接件外径，并计算扣压量是否符合加工要求(扣压量一般控制在10%-40%之间，扣压压力一般控制在20MPa-80MPa之间)，如达不到要求，需调整扣压机压力和模具行程,再次进行扣压。

- 7.8.2 扣压通径

扣压后接头端部与耐导热油高压管内孔保持通径，最小通径应连接件图纸所执行标准要求。

- 7.9  静液压要求

软管和软管组合件都按表1中规定的压力要求执行。

- 7.9.1 试验条件

按照 GB/T 24145附录B要求执行。

- 7.9.2  试验要求

按照 GB/T 24145附录B进行试验时，在下列表1中给出最大工作压力、验证压力、最小爆破压力下 ,软管及软管组合件不应失效 应符合表1要求。

软管的最大工作压力MPa

| 公称内径mm | A型 | B型 | C型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3-12.5 | 24 |  |  |
| 16-19 | 18 | 35 |  |
| 12.5 | 15 | 35 | 42 |
| 25-31.5 | 13 | 35 | 42 |
| 38-51 | 11 | 35 | 42 |
| 64-76 | 9 | 30 | 35 |
| 89-102 | 7 | 25 | 30 |
| 超出上表数据要求的压力参数由供需双方协商。 验证压力是最大工作压力的2倍，最小爆破压力是最大工作压力的4倍安全系数。 |  |  |  |