ICS93.080

P xx

DB13

河	北	省	地	方	标	准

DB 13/T 2780—XXXX

橡胶改性沥青技术要求

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

河北省市场监督管理局	发布

目    次

前言	II

1   范围	1

2   规范性引用文件	1

3   术语和定义	1

4   材料	2

5   技术要求	2

6   试验方法	3

7   检验规则	4

8   运输与贮存	5

I

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB 13/T 2780-2018《稳定型废旧轮胎胶粉改性沥青技术要求》。与DB 13/T 2780-2018相比，除编辑性改动外，主要技术内容变化如下：

a）	修改了标准适用范围，删除了“生产”规定要素（见第1章，2018年版的第1章）。

b）	增加了规范性引用文件GB/T 19208（见第2章，2018年版的2）。

c）	增加了“预处理胶粉”、“聚合物橡胶复合改性沥青”、“外掺剂”的术语和定义（见3.2、3.4和3.5）。

d）	修改了“橡胶改性沥青”的术语和定义（见3.3，2018年版的3.2）。

e）	修改了“废旧轮胎胶粉”的材料要求（见4.2，2018年版的4.2）。

f）	修改了“橡胶改性沥青”的技术要求（见5.1.1，2018年版的5.1.1）。

g）	删除了胶粉掺量的相关规定（见2018年版的5.1.2）。

h）	增加了“聚合物橡胶复合改性沥青”的技术要求（见5.2）。

i）	增加了“试验方法”的相关规定（见第6章），删除了“生产”的相关规定（见2018年版的第6章）。

j）	增加了“检验规则”的相关规定（见第7章），删除了“质量控制”的相关规定（见2018年版的第8章）。

k）	修改了“运输”的相关规定（见8.1，2018年版的7.1）。

l）	修改了“贮存”的相关规定（见8.2，2018年版的7.2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018年首次发布为DB 13/T 2780-2018；

——本次为第一次修订。

II

橡胶改性沥青技术要求

1   范围

本标准规定了橡胶改性沥青的材料、技术要求、运输与贮存、质量控制等要求。

本标准适用于高速公路、国省干线等各等级公路新建、改扩建及养护工程中的橡胶改性沥青。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 11147		沥青取样法

GB/T 19208		硫化橡胶粉

JT/T 797			路用废胎橡胶粉

JT/T 798			路用废胎胶粉橡胶沥青

JTG E20			公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG F40			公路沥青路面施工技术规范

DB13/T 1013		废轮胎橡胶沥青及混合料技术标准

3   术语和定义

GB/T 19208界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

废旧轮胎胶粉

汽车废旧轮胎经过粉碎加工得到的具有一定粒径规格、符合路用技术标准的橡胶粉。

3.2

预处理胶粉

废旧轮胎胶粉经过高温、高压、剪切、微波、助剂反应等一种或多种方式进行处理后形成的具有一定塑性的橡胶颗粒。

3.3

橡胶改性沥青

废旧轮胎胶粉/预处理胶粉与基质沥青（亦可掺加一定比例的外掺剂）在高温条件下通过高速剪切得到的满足相关技术指标的胶结料。

3.4

聚合物橡胶复合改性沥青

废旧轮胎胶粉/预处理胶粉、聚合物按照一定比例与基质沥青混合（亦可掺加一定比例的外掺剂），经工厂化加工工艺生产的复合改性沥青。

3.5

外掺剂

在加工过程中按一定比例掺加的，用于改善橡胶改性沥青、聚合物橡胶复合橡胶改性沥青性能的材料。

4   材料

4.1	基质沥青

符合JTG F40相关规定的A级道路石油沥青。

4.2	废旧轮胎胶粉

符合JT/T 797相关技术要求的废旧轮胎胶粉。

4.3	外掺剂

外掺剂应符合相应材料的技术标准。

5   技术要求

5.1	橡胶改性沥青技术要求

5.1.1  橡胶改性沥青的技术要求应符合表1的规定，并满足如下要求：应根据气候环境、交通荷载等级选择采用Ⅰ型或Ⅱ型的技术要求。气候炎热、交通荷载等级为特重或极重时，宜选择Ⅰ型技术要求；当气候寒冷时，宜选择Ⅱ型技术要求。

表1  橡胶改性沥青技术要求

| 技术指标 |  | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |  |
| 180℃旋转黏度 |  | Pa·S | 2.0～3.0 | 1.5～2.5 | JTG E20 T0625 |
| 针入度(25℃，100g，5s) |  | 0.1mm | 40～60 | 50～70 | JTG E20 T0604 |
| 软化点 |  | ℃ | ＞75 | ＞70 | JTG E20 T0606 |
| 5℃延度 |  | cm | ＞15 | ＞20 | JTG E20 T0605 |
| 25℃弹性恢复 |  | % | ＞80 | ＞85 | JTG E20 T0662 |
| 48h 软化点差 |  | ℃ | ＜3 |  | JTG E20 T0661 |
| TFOT或RTFOT后 残留物 | 质量变化 | % | ＜±1 |  | JTG E20 T0610 |
|  | 25℃针入度比 | % | ＞65 |  | JTG E20 T0604 |
|  | 5℃延度 | cm | ＞15 |  | JTG E20 T0605 |

5.2	聚合物橡胶复合改性沥青技术要求

5.2.1  聚合物橡胶复合改性沥青的技术要求应符合表2的规定。

表2  聚合物橡胶复合改性沥青技术要求

| 技术指标 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135℃旋转黏度 |  | Pa·S | 1.5～2.5 | JTG E20 T0625 |
| 针入度(25℃，100g，5s) |  | 0.1mm | 40～60 | JTG E20 T0604 |
| 软化点 |  | ℃ | ＞70 | JTG E20 T0606 |
| 5℃延度 |  | cm | ＞20 | JTG E20 T0605 |
| 25℃弹性恢复 |  | % | ＞75 | JTG E20 T0662 |
| 48h 软化点差 |  | ℃ | ＜3 | JTG E20 T0661 |
| TFOT或RTFOT后 残留物 | 质量变化 | % | ＜±1 | JTG E20 T0610 |
|  | 25℃针入度比 | % | ＞60 | JTG E20 T0604 |
|  | 5℃延度 | cm | ＞15 | JTG E20 T0605 |

6   试验方法

6.1	取样

按GB/T 11147进行。

6.2	旋转黏度

按JTG E20的T0625方法进行。

6.3	针入度

按JTG E20的T 0604方法进行。

6.4	软化点

按JTG E20的T 0606方法进行。

6.5	延度

按JTG E20的T 0605方法进行。

6.6	弹性恢复

按JTG E20的T 0662方法进行。

6.7	离析软化点差

按JTG E20的T 0661方法进行。

6.8	TFOT/RTFOT后残留物

按JTG E20的T 0609或T 0610方法进行。

7   检验规则

7.1	检验分类与检验项目

7.1.1  橡胶改性沥青和聚合物橡胶复合改性沥青检验分为型式检验和出厂检验，检验项目见表3。

表3  橡胶改性沥青和聚合物橡胶复合改性沥青检验项目

| 技术指标 |  | 技术要求 | 试验方法 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋转黏度 |  | 5.1.1、5.2.1 | 6.2 | + | + |
| 针入度(25℃，100g，5s) |  | 5.1.1、5.2.1 | 6.3 | + | + |
| 软化点 |  | 5.1.1、5.2.1 | 6.4 | + | + |
| 5℃延度 |  | 5.1.1、5.2.1 | 6.5 | + | + |
| 25℃弹性恢复 |  | 5.1.1、5.2.1 | 6.6 | + | + |
| 48h 软化点差 |  | 5.1.1、5.2.1 | 6.7 | + | - |
| TFOT或RTFOT后 残留物 | 质量变化 | 5.1.1、5.2.1 | 6.8 | + | - |
|  | 25℃针入度比 | 5.1.1、5.2.1 | 6.8 | + | - |
|  | 5℃延度 | 5.1.1、5.2.1 | 6.8 | + | - |

7.1.2  有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）生产工艺发生变化时；

b）产品的结构、材料及工艺上有较大变动，可能影响产品性能时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d）相关管理部门有要求时。

7.2	组批与抽样

7.2.1  产品检验以批为单位，从每批成品的储存罐中随机抽样，取样应符合GB/T 11147相关规定，同一批号的产品抽检一次。

7.2.2  生产加工橡胶改性沥青及聚合物橡胶复合改性沥青时，应根据产量将产品分批编号，每一批号为200t，不足200t的按一个批量计。

7.3	判定规则

7.3.1  出厂检验和型式检验结果全部符合要求时，则判定该批次改性沥青为合格产品。

7.3.2  如出厂检验和型式检验结果有一项指标不符合要求时，允许在该批次产品中重新抽取双倍数量的样品对不合格项进行检验，如复检全部达到标准规定，则判定该批产品为合格；否则，该批产品不合格。

8   运输与贮存

8.1	运输

橡胶改性沥青、聚合物橡胶复合改性沥青应采用具有搅拌装置和保温装置的沥青罐进行运输。

8.2	贮存

橡胶改性沥青、聚合物橡胶复合改性沥青应储存于具有保温装置、升温装置、搅拌装置的沥青罐内，宜在7天内使用完毕。