ICS×××

备案号×××

DB××

河	北	省	地	方	标	准

DB ××/T×××—2022

道路石油沥青粘弹性疲劳损伤测试及计算方法

Testing and Calculation Methods for Viscoelastic Fatigue Damage of Road Petroleum Asphalt

(报批稿)

2022-04-××发布	2022-04-××实施

河 北 省 市 场 监 督 管 理 局	发 布

目录

前言                                                                                           I

1 范围	1

2 规范性引用文件：	1

3 术语和定义	1

4 沥青材料的逐级低应变以及高应变时间扫描试验	2

5 试验计算案例	5

# 前	言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：河北雄安京德高速公路有限公司、浙江大学、河北交通投资集团有限公司、河北高速公路开发(集团)有限公司、河北交投资源开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司。

本文件主要起草人：杜群乐、罗雪、彭勇、李辉、徐粒、邱文利、李彦伟、罗立红、申大为、董万里、许忠印、张克林、董树宏、李阳、王志芳、杨春喜。

道路石油沥青粘弹性疲劳损伤测试及计算方法

范围

本方法适用于采用动态剪切流变仪（DSR）测量道路石油沥青疲劳损伤特性。

本方法适用于原样沥青、压力老化后的沥青和薄膜烘箱后（或旋转薄膜烘箱)的老化沥青。

规范性引用文件：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国家标准化管理委员会. GB/T 15180-2025 重交通道路石油沥青[S]. 北京：中国标准出版社，2025.

中华人民共和国交通运输部. JTG E20-2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 [S]. 北京：人民交通出版社，2011.

中华人民共和国交通部. JTG F40-2004 公路沥青路面施工技术规范 [S]. 北京：人民交通出版社，2004.

中华人民共和国交通运输部. JTG D50-2017 公路沥青路面设计规范 [S]. 北京：人民交通出版社，2017.

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 逐级低应变时间扫描试验 Stepwise Low-strain Time-sweep Test

逐级低应变时间扫描试验是针对沥青材料，通过动态剪切流变仪逐级施加微小剪切应变并持续施加循环荷载，完成每一级循环加载试验后设置间歇期，确保试样处于无损状态，用以确定沥青材料 “非线性粘弹性阶段与损伤阶段”临界应变水平及对应临界力学性质（剪切模量、相位角）的室内流变试验方法。

3.2

- 高应变时间扫描试验 High-strain Time-sweep Test

高应变时间扫描试验是在逐级低应变试验确定的“非线性粘弹性临界点”基础上，通过动态剪切流变仪对沥青材料施加超过临界应变的高剪切应变，使试样进入损伤阶段，通过持续扫描获取剪切模量、相位角等力学参数随加载时间的演化，以研究材料疲劳损伤累积、裂纹扩展表征的室内流变试验方法。

3.3

- 非线性粘弹性区域 Nonlinear Viscoelasticity Region

沥青材料在循环荷载的作用下，剪切模量和相位角不随加载次数变化但是随着应变水平而变化的非线性粘弹性状态对应的荷载水平范围区域。

3.4

- 疲劳损伤 Fatigue Damage

疲劳损伤是指沥青材料在循环荷载作用下，发生裂纹起始、扩展及内部结构劣化的过程。

3.5

- 损伤区域 Damage Region

沥青材料在循环剪切疲劳荷载作用下，当剪切应变水平超过非线性粘弹性临界点后，材料内部产生疲劳裂纹导致力学性能（如剪切模量）出现不可逆衰减时的状态。

3.6

- 非线性粘弹性临界点 Critical Nonlinear Viscoelastic Point

沥青材料非线性粘弹性区域与损伤区域之间的临界荷载水平分界点。非线性粘弹性临界点处（临界应变）对应的沥青材料的剪切模量和相位角分别记为。

3.7

- 表观剪切模量 Apparent Shear Modulus

表观剪切模量记为，是表征包含疲劳裂纹等失效区的沥青材料（表观系统）的参数，由表观剪切应力幅值与表观剪切应变幅值的比值确定，单位为kPa。

3.8

- 真实剪切模量 True Shear Modulus

真实剪切模量记为，是表征有效承载区域（排除疲劳裂纹等失效区）的沥青材料（真实系统）的参数，由真实剪切应力幅值与真实剪切应变幅值的比值确定，单位为kPa。

3.9

- 损伤密度 Damage Density

损伤密度记为，是量化沥青材料疲劳损伤程度的指标，定义为沥青材料失效截面区域面积与材料截面总面积的比值，单位为1。

沥青材料的逐级低应变以及高应变时间扫描试验

## 4.1试验目的与适用范围

4.1.1本方法适用于采用动态剪切流变仪测定沥青的抗疲劳性能。开展低应变水平时间扫描试验获取沥青材料的非线性粘弹性临界点；开展高应变水平时间扫描试验模拟沥青在循环荷载下的疲劳损伤过程，获取沥青材料的表观剪切模量值，用以计算疲劳损伤表征指标损伤密度，其中真实表观剪切模量可取。

4.1.2本方法适用于旋转薄膜烘箱(RTFOT)和压力(PAV)后的老化沥青（具体流程参考规范JTG E20-2011的T0630-2011执行），模拟沥青路面服役阶段的沥青老化过程。

4.2仪具与材料技术要求

4.2.1动态剪切流变仪试验系统组成及基本原理参考JTG E20-2011中T 0628-2011所示。该系统配备平行金属板（直径8mm或25mm）、温度控制系统（在15℃~25℃温度范围内可将试件温度控制在0.1℃的误差以内）及数据采集软件，该系统能施加正弦交变荷载，可选择控制应变或应力模式。

4.2.2平行金属板：直径8mm（适用于中低温条件），板间距可调节，精度±1μm。

4.2.3试样模具：根据平行板尺寸制作，确保试样厚度均匀，无气泡和杂质。

4.2.4烘箱：控温精度±1℃，用于试样加热制备。

4.2.5刀具：用于修整试样，确保表面平整。

4.2.6其它：镊子、溶剂（三氯乙烯，用于清洁平行板）。

4.3方法与步骤

4.3.1准备工作

4.3.1.1按规程JTG E20-2011中T0602的方法准备试样。加热沥青至足够流动状态，用来浇注试件，原样沥青加热的温度不宜高于135℃。在加热过程中给样品加盖，并适当进行搅拌以保证样品的均匀性和赶走气泡。

4.3.1.2制备适用于8mm平行板的沥青试件

4.3.1.3清洁DSR平行板。

4.3.1.4调整平行板间距：对于8mm平行板，设定初始间距2000μm。

4.3.1.5移动试验板挤压两个试验板间的试件，加热试件修整器，修整周边多余的沥青，确保试样厚度均匀，无气泡。

4.3.1.6将试样在试验温度下恒温10min，温度控制为20℃（15℃、20℃、25°C可任选）（或根据工程需求调整，需在报告中注明）。

4.4逐级低应变时间扫描试验步骤

4.4.1启动动态剪切流变仪，设置试验模式为“低应变时间扫描模式”，加载间隙时间为1000s，加载模式如图1，试验参数如下：

图1低应变水平下无损时间扫描试验加载方式

- 加载频率频率：10Hz；

- 控制模式：应变控制，加载频率为10Hz，每个时间扫描测试持续50秒，相当于500个加载循环。完成时间扫描测试后，对试样进行1000秒的间歇，以确保变形完全恢复。

- 测试温度可选用：15℃、20℃、25°C；

- 测试应变水平：0.1%~1%(按照每0.1%逐级递增)。

4.4.2连续记录|G*|和相位角（δ）。

4.4.3若|G*|下降超过5%，判定为超出无损范围，需降低应变水平重新试验。

4.4.4通过统计的|G*|和相位角（δ），对应绘制关于剪切模量与相位角随着加载时间的双轴坐标曲线图。计算不同应变水平下|G*|的平均值及相位角均值，对统计的数据，根据Microsoft Excel中的分析工具包，对统计数据进行单因素方差分析（F检验）检验，从而确定非线性粘弹性临界点处对应的剪切应变水平阈值以及对应的。

4.4.5非线性粘弹性临界点的统计判定

选择零假设H0和备择假设H1:

在某一应变荷载等级下，沥青试样的剪切模量不随着加载周期的增加而变化；

在某一应变荷载等级下，沥青试样的相位角不随着加载周期的增加而变化；

备择假设则是零假设的对立假设。

针对某一温度下的剪切模量和相位角数据进行抽样：

对于假设I和假设II，在不同剪切应变荷载等级下选取5组（如50s~60s，100s~110s，200s~210s，350s~360s，450s~460s），每组10个样本，进行单因素方差分析；

各假设变量如表1所示。

统计检验及其零假设H0和备择假设H1

| 假设 | H0 | H1 | 统计检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | G∗N1=G∗N2=⋯=G∗Ni | 至少一个G∗Ni不同于其他值 | 单因素方差分析 |
| II | δN1=δN2=⋯=δNi | 至少一个δNi不同于其他值 |  |

注：(1) G∗Ni、δNi表示沥青试样一组剪切模量和相位角，N表示样本数量，i表示样本组数；

  - 计算 95%置信水平下不同剪切应变荷载等级下单因素方差分析的 F统计量和临界F统计量，当某一剪切模量和相位角的 F统计量均小于临界 F统计量，表示假设 I和假设 II的零假设成立；反之，零假设被拒绝。

  - 上述单因素方差分析结果可确定非线性粘弹性临界点对应的剪切应变荷载等级范围。

  - 上述F检验结果可确定线性粘弹性临界点对应的剪切应变荷载等级，以及非线性粘弹性临界点对应的。

4.5高应变时间扫描试验

4.5.1启动动态剪切流变仪，设置试验模式为“时间扫描”，参数如下：

频率：10Hz，每个时间扫描测试持续50秒，相当于500个加载循环。完成时间扫描测试后，试样会有1000秒的间隙时间，以确保变形完全恢复；

应变水平：5%（需大于低应变时间扫描试验所确定的阈值，确保产生疲劳损伤），频率为10Hz；

扫描终止条件：相位角发生大范围震荡或剪切模量下降90%；

控制模式：应变控制。

4.5.2连续记录剪切模量、相位角及循环次数，每10次循环采集一次数据。

4.5.3试验结束后，取下平行板，观察试样截面是否出现裂纹，记录损伤形态。

4.5.4疲劳损伤指标计算

计算损伤密度，损伤密度越大表示沥青的剪切疲劳损伤越严重。其中表示表观剪切模量由高应变时间扫描试验所获得的剪切模量，可由仪器测量获得或根据测量的应变振幅和应力振幅进行计算；代表真实剪切模量，为未损坏沥青试样的初始表观剪切模量，取低应变无损时间扫描试验所获得的非线性粘弹性临界点的剪切模量。

试验计算案例

（资料性附录）

沥青疲劳损伤特性及进程表征

5.1材料基本参数

选取中国石化东海牌重交通道路石油沥青AH-70，基本参数如表2所示。

沥青基本性能指标

| 项目 | 基质沥青AH-70 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量指标 | 实测值 |  |
| 针入度（25℃，100g，0.1mm） | 60-80 | 74 | GB/T 4509 |
| 软化点，℃ | 44-57 | 47.3 | GB/T 4507 |
| 延度（5℃，5cm/min），cm | ≥100 | >150 | GB/T 4508 |

5.2非线性粘弹性临界点确定

5.2.1按照4.4.1-4.4.3对沥青试样开展逐级低应变时间扫描的动态剪切流变试验，温度控制为20℃，输出循环荷载作用下的剪切模量与相位角参数。绘制剪切模量与相位角参数随加载时间变化的变化图如图1，由该图可知当加载应变水平处于0.7%时，剪切模量与相位角开始发生明显波动，初步确定0.7%为应变水平的平均剪切模量和相位角均值分别作为非线性粘弹性临界点。

低应变循环荷载作用下AH-70沥青材料剪切模量与相位角随加载时间变化图

5.2.2依据4.4.5给出的判别准则，进一步验证确定上述沥青材料的非线性粘弹性临界点剪切模量与相位角即为，如表2所示。

单因素方差分析在95%置信度下的F统计值和F统计临界值

| 材料性质 | F统计值 |  |  |  |  |  |  |  | F统计临界值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% |  |
|  | 0.669 | 1.456 | 0.945 | 0.164 | 0.247 | 0.122 | 0.109 | 193.9 | 2.124 |
|  | 0.639 | 0.635 | 1.056 | 0.329 | 0.431 | 0.148 | 0.146 | 148.001 |  |

由表3可知5.2.1的判断正确（临界点F检验结果为准），即AH-70沥青在20℃的非线性粘弹性临界点测试结果为0.7%应变水平循环荷载作用下获得的均值剪切模量G∗k=8353kPa和相位角均值如表4所示。

AH-70非线性粘弹性临界点测试结果

| 材料类型 | 温度（°C） | (kPa) | （°） |
| --- | --- | --- | --- |
| AH-70 | 20 | 8353 | 53.3 |

- 5.3疲劳抗性指标计算

按照3.3.1-3.3.3对沥青试样开展线高应变时间扫描试验，输出循环荷载作用下的剪切模量记为，将5.2.2中得到对应温度下的作为，结合4.4.4计算公式损伤密度来计算沥青材料的损伤密度，得到损伤密度随时间的变化曲线如图2：

高应变循环荷载作用下AH-70沥青材料损伤密度随加载时间变化图